玻璃纤维增强复合材料隔爆外壳测试方法

Test method of glass fiber reinforced composite flameproof enclosures

（征求意见稿）

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 试验方法	1

3.1 材料试验	1

3.1.1 玻璃纤维含量试验	1

3.1.2 玻璃化转变温度试验	2

3.1.3 复合材料弯曲性能	2

3.1.4 复合材料耐水性能	2

3.1.5 垂直燃烧试验	2

3.2 箱体试验	2

3.2.1 箱体重量一致性例行试验	2

3.2.2 防爆型式试验	2

前  言

本文件是按照GB/T 1.1-2020规定编写要求编写的。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国煤炭学会提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件由安标国家矿用产品安全标志中心有限公司、国家能源集团神东煤炭集团公司、北京航空航天大学、煤炭科学技术研究院有限公司、中煤科工集团沈阳研究院有限公司等负责起草。

本文件主要起草人：等。

本文件为首次发布。

玻璃纤维增强复合材料隔爆外壳测试方法

  - 范围

本文件规定玻璃纤维增强树脂基复合材料隔爆外壳测试方法试验方法，其他类纤维和树脂基体的复合材料也可参考。

本文件适用于煤矿井下玻璃纤维增强树脂基复合材料隔爆外壳。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2577  玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法

GB/T 3356-2014定向纤维增强聚合物基复合材料弯曲性能试验方法

GB/T 3836.1-2021  爆炸性环境  第1部分：通用要求

GB/T 3836.2-2021  爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 4208-2017  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 11020-2005  固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性　试验方法清单

GB/T 19466.2 塑料 差示扫描量热法(DSC)第2部分;玻璃化转变温度的测定

GB/T 40396 聚合物基复合材料玻璃化转变温度试验方法 动态力学分析法（DMA）

  - 试验方法

    - 材料试验

      - 玻璃纤维含量试验

        - 玻璃纤维含量型式试验

玻璃纤维含量例行试验从不同模具成型的部件（箱体、隔板、盖板）各取一组3个样品，按照GB/T 2577测试玻璃纤维质量含量。

样件要求：样件为平板，尺寸不小于200×200mm，厚度2～4mm。

试验过程：采用随炉件方式进行每批产品的出厂检验，从随炉件上取一组3个样品，按照GB/T 2577测试玻璃纤维质量含量，随炉件的原材料种类、批次和成型固化条件须与箱体一致。

        - 判定规则

玻璃纤维含量不低于60%。

      - 玻璃化转变温度试验

        - 玻璃化转变温度型式试验

从不同模具成型的部件（箱体、隔板、盖板）取样各1个，按照GB/T 40396测试复合材料的玻璃化转变温度，以损耗正切值峰顶温度作为复合材料样品玻璃化转变温度；从不同模具成型的部件（箱体、隔板、盖板）各取不含纤维的树脂样品2个，按照GB/T 19466.2测试树脂玻璃化转变温度，取中点温度为树脂玻璃化转变温度。取两项测试较低值作为箱体玻璃化转变温度的技术指标依据。

        - 玻璃化转变温度例行试验

采用随炉件方式进行每批产品的出厂检验，从不同模具成型的部件（箱体、隔板、盖板）各取不含纤维的树脂样品2个，按照GB/T 19466.2测试树脂玻璃化转变温度，取中点温度为玻璃化转变温度。

        - 判定规则

树脂基体和复合材料玻璃化转变温度不得小于90℃。

      - 复合材料弯曲性能

        - 型式试验方法

样件要求：样件为平板，尺寸不小于200×200mm，厚度2～4mm。

采用随炉件方式进行检验，从随炉件上取至少一组5个样品，随炉件的原材料种类、批次和成型固化条件须与箱体一致，依据GB/T 3356测试干态复合材料弯曲强度和弯曲模量。

        - 判定规则

干态弯曲试样的弯曲强度不小于320MPa，弯曲模量不小于13GPa。

      - 复合材料耐水性能

        - 型式试验方法

采用随炉件方式进行检验，从随炉件（平板，尺寸不小于200×200mm，厚度2～4mm）上取至少一组5个样品，随炉件的原材料种类、批次和成型固化条件须与箱体一致，参考HB 7401测试方法，复合材料弯曲试样在70℃水浸7天后，依据GB/T 3356测试水浸处理后的弯曲强度和弯曲模量，比较水浸处理前后的弯曲强度和弯曲模量变化。

        - 判定规则

相对于水浸处理前室温下弯曲强度和弯曲模量保留率分别不低于55%和85%。

      - 垂直燃烧试验

燃烧性能试验按GB/T 11020中规定的火焰垂直试样法（FV法）进行，试验结果以不低于FV2级的要求为合格。

    - 箱体试验

      - 箱体重量一致性例行试验

对于每批次成型后的箱体，测试其产品重量偏差，每批次产品重量偏差不超过±5%。

      - 防爆型式试验

        - 试验顺序

箱体防爆试验顺序执行GB/T 3836.1-2021附录F中的规定进行。

        - 防爆结构及参数试验

电气间隙和爬电距离用计量合格的量尺进行测量。隔爆面参数按GB/T 3836.2-2021 中规定进行。

        - 耐热试验

耐热性能应通过与防爆型式完整性有关的外壳来确定，试验执行GB/T 3836.1-2021第26.8条款的相关要求，根据工作温度Ts选择对应的试验条件。

        - 耐寒试验

耐寒性能应通过与防爆型式完整性有关的外壳来确定，在与按照GB/T 3836.1-2021规定的降低了的最低工作温度相应的环境温度下保持240+2h。

        - 抗冲击试验

抗冲击试验执行GB/T 3836.1-2021第26.4.2条款的相关要求，试验时应考虑温度，试验应在在上限温度和下限温度条件下分别进行，每种类型和尺寸的电缆引入装置应安装最小尺寸的芯轴或电缆进行测试。设备外部安装有外接地螺栓，也应进行测试。

抗冲击试验后的通过CT扫描，判断是否发生结构性的变化。

        - 跌落试验

便携式或个体设备除进行4.2.2.6规定的冲击试验外，还应进行跌落试验，试验执行GB/T 3836.1-2021第26.4.3条款的相关要求。跌落试验应在最低工作温度下进行。

        - 外壳防护等级（IP）试验

外壳防护等级试验程序应按照GB/T 4208的规定。

试验后，除满足GB/T 4208的合格判据外，不应产生对隔爆性能的不利影响。

        - 热试验

热试验执行GB/T 3836.1-2021第26.5条款的相关要求。

按最大工作温度进行温升试验时，外壳内壁温升不得超过35K。

        - 化学试剂试验

外壳应进行以下的耐化学试剂试验：

- 油和润滑脂；

- 矿用液压液。

执行GB/T 3836.1-2021第26.11条款的相关要求。

        - 接地连续性试验

接地连续性试验执行GB/T 3836.1-2021第26.12条款的相关要求。

        - 表面电阻测定试验

表面电阻测定试验执行GB/T 3836.1-2021第26.13条款的相关要求。

        - 电容测量

电容测量试验执行GB/T 3836.1-2021第26.14条款的相关要求。

        - 火焰烧蚀试验

火焰烧蚀试验执行GB/T 3836.2-2021第19.4条款的相关要求。

        - 外壳耐压试验

外壳耐压试验执行GB/T 3836.2-2021第15.2条款的相关要求。

        - 极限压力测定试验

参照GB/T 3836.2的静压试验方法，持续加压，当外壳发生不可恢复的变形，或压力值无法升高时，施加的压力为该外壳所能承受的极限压力，极限压力值应超过设计压力的30%。