中国煤炭学会团体标准

《轻量化矿用碳纤维头盔技术条件》

编 制 说 明

标准起草组2024.10

目  录

1 工作简况	- 2 -

1.1 任务来源	- 2 -

1.2 主要工作	- 2 -

2 确定中国煤炭学会标准主要技术内容的论据	- 3 -

3 主要试验的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果	- 4 -

3.1 主要试验报告	- 4 -

3.2 技术经济论证和预期的经济效果	- 6 -

4 采用国际标准的程度及水平的简要说明	- 7 -

5 重大分歧意见的处理经过和依据	- 7 -

6 贯彻中国煤炭学会标准的要求和措施建议	- 7 -

7 其他应予说明的事项	- 7 -

# 1 工作简况

## 1.1 任务来源

习近平总书记多次强调，把人民生命安全和身体健康放在第一位。煤矿工人日常头部需佩戴沉重的注塑头盔及矿灯，给工人头颈部造成较大负担。近年来，随着有机纤维材料技术的快速发展，碳纤维轻量化头盔进入煤炭行业成为可能，为矿工头部负担减重提供了良好支撑。由于碳纤维头盔目前没有相应国家标准、行业标准和地方标准，为保障产品的可用性，特向中国煤炭学会申请了轻量化矿用碳纤维头盔的团体标准立项，来规范矿用碳纤维轻量化头盔的安全性、推动技术创新和发展、促进行业统一标准。

2024年4月7日，中国煤炭学会依据《中华人民共和国标准化法》和国家标准化管理委员会、民政部印发的《团体标准管理规定》等文件规定，按照《中国煤炭学会标准工作管理办法（暂行）》要求，下达《隔爆型电动机轴承火花放电检测与评估技术要求》等65项团体标准制定计划项目，其中包括《轻量化矿用碳纤维头盔技术条件》，项目编号：t/ccs2023032，起草单位为煤炭科学研究总院有限公司。任务下达后，标准编制单位进行了全面的调研和起草工作，于2024年6月按时完成了编制研制主要工作内容。

## 1.2 主要工作

1.2.1 前期准备工作

本团体标准立项前，煤炭科学研究总院有限公司根据煤矿一线矿工对轻量化头部防护装备的需求开展了长碳纤维编织轻量化头盔、EPS抗震透气缓冲层、高贴合多向调节悬挂系统的研发工作，形成了全新矿用轻量化碳纤维头盔系列技术及产品。在长期研发过程中，煤炭科学研究总院有限公司积累了大量的碳纤维头盔制备经验和关键参数要求，并进行了产品样机的制备和相关性能测试实验。在此基础之上，团队认为起草相关标准的时机已经成熟。在中国煤炭学会发布“关于征集2023年中国煤炭学会团体标准立项计划的通知”后，煤炭科学研究总院有限公司组织成立标准编制项目组，项目组成员进行了广泛的国内外文献、标准等资料的查阅和研读，广泛搜集了碳纤维和头盔相关的技术资料。同时，项目组成员多次实地去煤矿相关应用场景、碳纤维头盔的生产企业、碳纤维研究结构进行了深入地交流调研，广泛征求了标准制定方面的意见和建议。根据通知相关要求，煤炭科学研究总院有限公司组织相关单位进行了“轻量化矿用碳纤维头盔技术条件”团体标准的项目申报书编撰工作，并完成了项目汇报答辩工作，最终顺利通过专家论证环节，成功立项。

1.2.2 标准起草工作

2024年4月7日，中国煤炭学会下达了“2023年度团体标准制定计划项目”的通知，经过公示期后，标准编制项目组首先组织了标准制定工作启动会，会议主要进行了编写大纲的编撰、编写工作的分配和编撰计划的制定。各标准编制组成员根据分工和编写要求开展了相关工作。在标准征求意见稿起草期间，标准主要起草单位和各参编单位进行了多次内部研讨会和专家咨询会，经过多次讨论修改，于2024年7月完成了标准意见稿初稿和编制说明的编撰工作。

1.2.3 征求意见情况

2024年7月标准编制项目组先后通过现场会议、线上会议等多种形式征集行业专家相关意见和建议。针对广泛征集的意见，标准编制项目组召开了研讨会，将收集到的意见进行了汇总分析讨论，在充分吸收合理意见的基础上，对标准意见稿进行了修改完善，于2024年9月在各单位反馈意见的基础上，形成了最终版标准征求意见稿和编制说明提交中国煤炭学会。

# 2 确定中国煤炭学会标准主要技术内容的论据

本标准的主要技术指标包括矿用碳纤维头盔的重量、抗冲击性能、耐穿刺性能等。本标准是在广泛收集相关资料的基础上，结合我们的研究成果编制完成。主要技术内容论据来源主要由标准参考、实验研究和专家会议讨论。对于矿用碳纤维头盔需要满足的基本防护性能，我们参考相关国家标准和行业标准进行性能指标的规定。对于矿用碳纤维头盔的面罩视野、配件性能等技术内容我们通过专家会议讨论决定。对于矿用碳纤维头盔的重量要求我们通过实验数据进行确定，保证在规定重量要求是矿用碳纤维头盔仍能满足相关的防护要求。

# 3 主要试验的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

## 3.1 主要试验报告

轻量化矿用碳纤维头盔围绕碳纤维头盔安全防护性能的冲击吸收性能测试、抗穿刺性能测试和侧向刚性测试开展了充分的试验策划及验证。经过一系列试验比较及验证，碳纤维头盔在头部力学防护方面性能达到设计要求。

3.1.1冲击吸收性能测试

通过冲击吸收性能试验验证碳纤维头盔在碰撞过程中吸收能量的能力，评估轻量化矿用碳纤维头盔在受到冲击时是否能够提供足够的防护。使用碳纤维头盔冲击吸收性能试验装置如下图所示，图3.1(a)中上方为直径96 mm、重5 kg的钢制半球形落锤，下方是头模和佩戴于头模上的被测试碳纤维头盔。落锤位于碳纤维头盔正上方，与碳纤维头盔顶部间距1 m。图3.1(b)为测试装置的控制终端，控制落锤的吸合与释放，并记录头模受力峰值4185 N。

图3.1 碳纤维头盔冲击测试装置及数据采集终端

根据GB/T 2812规定的测试方法，落锤自由下落撞击碳纤维头盔，通过动态测力传感器测量碰撞过程头模受力，如果传递到头模的应力小于4900 N，且帽壳没有碎片脱落，则认定被测试碳纤维头盔符合标准。

3.1.2抗穿刺性能测试

碳纤维头盔抗穿刺性能测试的主要目的是评估碳纤维头盔在受到尖锐物体撞击或穿刺时的保护性能，确保其在真实环境中的防护能力达到既定的安全标准。通过碳纤维头盔跌落碰撞试验装置（如图3.2所示）验证碳纤维头盔的防护性能。根据GB 2811和GB/T 2812的要求开展测试。图3.2上方为穿刺锥，锥尖到碳纤维头盔顶部的初始距离为1 m。测试开始后，穿刺锥自由下落撞击碳纤维头盔顶部。如果穿刺锥击穿碳纤维头盔与头模接触，通电显示装置会形成闭合回路并发出信号，表明碳纤维头盔抗穿刺性能不满足要求；反之，如果通电显示装置未发出信号，则表明穿刺锥未与头模接触，碳纤维头盔抗穿刺性能满足要求。

图3.2碳纤维头盔抗穿刺性能测试装置

轻量化矿用碳纤维头盔的抗穿刺性能测试结果如图3.3所示，碳纤维头盔顶部出现凹坑，穿刺锥并未刺穿碳纤维头盔，亦未与头模接触。故本产品碳纤维头盔的抗穿刺性能满足要求。

图3.3碳纤维头盔抗穿刺性能测试结果

3.1.3侧向刚性性能测试

碳纤维头盔侧向刚性性能测试的主要目的是评估碳纤维头盔在双侧受载时抵抗变形的能力，确保其在真实环境中的防护能力达到既定的安全标准。通过碳纤维头盔侧向刚性性能测试装置（如图3.4(a)所示）验证碳纤维头盔的防护性能。按照图3.4(a)所示的状态将碳纤维头盔放置于测试装置中，并按图3.4(b)所示的载荷曲线进行加载和卸载。根据GB 2811和GB 2812的相关规定，合格的碳纤维头盔产品须同时满足以下要求：

①	测试过程中最大变形量不应大于40 mm；

②	完全卸载后残余变形量不应大于15 mm；

③碳纤维头盔外壳不得有碎片脱落。

轻量化矿用碳纤维头盔的侧向刚性性能测试结果如下：

①	测试过程中最大变形量为16.72 mm；

②	完全卸载后残余变形量为2.46 mm；

③测试全过程中碳纤维头盔外壳无碎片脱落。

上述测试结果表明，本产品碳纤维头盔的侧向刚性性能满足要求。

图3.4 碳纤维头盔侧向刚性性能测试

## 3.2 技术经济论证和预期的经济效果

矿用碳纤维头盔可应用于井工矿、露天矿、矿山应急救援等领域，其质量轻、强度高的优势可以极大地减轻工人的头颈部压力，改善工人的穿戴舒适性，拥有非常广阔的市场前景，本标准的制定有望取得重要的经济、安全和社会效益。

# 4 采用国际标准的程度及水平的简要说明

本标准的制定未采用国际标准。

# 5 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中与协作单位进行了多次沟通交流，无重大分歧意见。

# 6 贯彻中国煤炭学会标准的要求和措施建议

为规范矿用碳纤维头盔的生产，保障矿工头部安全性和佩戴舒适性，促进碳纤维头盔产业的发展，针对本标准的实施，提出以下措施意见：

1、本标准正式发布后，建议相关生产单位按照本标准要求开展研究，进行矿用碳纤维头盔的设计生产工作；

2、对标准进行宣贯，建议使用单位开展相应的培训学习，保证采购到符合标准要求的矿用碳纤维头盔；

3、在标准实施后，参与标准起草的单位要持续进行调研，与相关单位保持沟通交流，对不当的地方进行持续完善改进，保证标准的安全性、可行性、综合性、科学性、可持续发展性和法律法规遵循性。

# 7 其他应予说明的事项

无其他应予说明的事项。