轻量化矿用碳纤维头盔技术条件

Technical conditions for lightweight carbon fiber helmets for mining

（征求意见稿）

目  次

前  言	2

引  言	3

轻量化矿用碳纤维头盔技术条件	4

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 基本要求	4

5 技术要求	5

6 测试方法	7

7 检验规则	8

8 标识、产品说明书、包装、运输和储存	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的分布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国煤炭学会提出并归口。

本文件起草单位：

本标准主要起草人：

引  言

头盔是保护矿工头部安全的重要个体防护装备，轻量化矿用碳纤维头盔是新一代矿工头部个体防护装备，具备了碳纤维材料质量轻、强度高等优势。轻量化矿用碳纤维头盔在满足安全防护要求的同时，可以很大程度提高佩戴者的舒适度。为了推动轻量化矿用碳纤维头盔在煤炭行业的推广应用，引导相关行业的健康发展，特制定本标准。

本标准主要是对轻量化矿用碳纤维头盔的原材料、加工工艺、基本要求和防护性能要求进行规范。

轻量化矿用碳纤维头盔技术条件

- 范围

本文件规定了矿用碳纤维头盔的基本要求、技术要求、测试方法、检验、标识，以及包装、运输、储存等。

本文件适用于矿业领域使用的矿用碳纤维头盔。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 191-2008包装储运图示标志

GB 811-2022 摩托车、电动自行车乘员头盔

GB/T 2811-2019 安全帽

GB/T 2812-2006 安全帽测试方法

GB 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 4798.2-2021 环境条与分类 环境参数组分分类及其严酷程度分级 第2部分：运输和装卸

GB/T 4744-2013 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法

GB/T 9969-2008 工业产品说明书 总则

GB/T 28461-2012 碳纤维预浸料

GB 32166.1-2016 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分：要求

- 术语和定义

本标准采用下列定义。

  - 矿用碳纤维头盔 mining carbon fiber helmet

由碳纤维预浸料通过铺层、热压、打磨、后处理等工艺制备而成的，用于煤矿井下矿工头部安全防护的头戴式装备。

  - 头盔壳体 helmet shell

矿用碳纤维头盔的外部结构部分，承担主要的抗冲击和防护功能。

  - 内衬 helmet lining

位于头盔内部，与佩戴者头部直接接触，起到缓冲、舒适佩戴和固定头部的作用。

- 基本要求

  - 原料要求

    - 碳纤维丝的表面应光滑、无缺陷。

    - 碳纤维的密度应在1.5~1.8 g/cm3之间。

    - 碳纤维丝的直径应在5 ~10 μm之间，直径波动范围应在±1 μm内。

    - 碳纤维单丝的抗拉强度应不低于3530 MPa。

    - 碳纤维单丝的拉伸弹性模型应不低于230 GPa。

    - 制备矿用碳纤维头盔壳体的碳纤维预浸料满足GB/T 28461-2012的要求。

    - 不得使用有毒、有害或引起皮肤过敏等伤害人体的材料。

  - 外观要求

    - 矿用碳纤维头盔外表面应均匀光滑，表面无杂质、起泡、脱皮、剥落等缺陷。

    - 矿用碳纤维头盔颜色应从安全以及生理、心理上对颜色的作用及联想等角度进行充分考虑。

    - 矿用碳纤维头盔表面需有符合要求的反光条或爆闪灯等警示装置。

    - 帽壳内表面不应有高度超出2 mm且宽度小于2 mm的突出物及尖锐物体。。

    - 帽壳外表面不应有高度超过5 mm的外部突出物，但不包括帽壳外翻转的面罩、帽箍调节装置和安装在头盔外部的附件。

  - 组成要求

    - 矿用碳纤维头盔应由碳纤维壳体、缓冲层、帽箍、吸汗带、顶带、下颏带等必要部件组成。

    - 矿用碳纤维头盔根据需要可安装面罩、护目镜、披肩和照明装置等其他附件模块。

  - 碳纤维预浸料要求

    - 预浸料中的树脂含量应适中，且在整个材料中分布均匀，树脂含量应控制在30% ~ 40% 左右，并且要求每一处的树脂含量偏差尽可能小。

    - 预浸料储存温度应在 5 – 10 ℃之间，确保树脂在储存过程中不会过早固化，保持预浸料的性能稳定。

    - 碳纤维预浸料抗拉强度应在2000 MPa 以上。

  - 头盔组成部件要求

    - 帽箍应可根据不同头围尺寸进行调整。

    - 帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带，吸汗带宽度应不小于帽箍的宽。

    - 矿用碳纤维头盔应有下颏带，下颏带使用宽度不小于10 mm的织带或直径不小于5 mm的绳。

    - 矿用碳纤维头盔应有下颏带，按照GB/T 2812-2006规定的方法测试，下颏带发生破坏时的力值应介于150 N~250 N之间。

    - 披肩应为装卸式，且脱卸方便，采用具有阻燃、耐热和防水性能的纤维织物制成。披肩的缝制线路应顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，明暗线每3 cm不应小于12针，包缝线每3 cm不应小于9针。

    - 披肩的耐静水压不应小于17 kPa，防水性能测试按GB/T 4744-2013进行测试。

- 技术要求

  - 制备工艺要求

    - 矿用碳纤维头盔的壳体部分应由碳纤维预浸料通过铺层、模压、打磨等工艺制备而成。

    - 热压成型温度应在120 ~ 150 ℃之间，确保树脂充分流动并固化，形成良好的结构。

    - 热压成型压力应在5 ~ 10 MPa之间，确保排出预浸料中的空气，使纤维紧密排列，提高头盔的密实度和强度。

    - 热压成型时间应在30 ~ 60 分钟之间，保证树脂在该时间内充分固化，形成稳定的结构。

    - 后处理工艺中表面处理温度应在 60 ~ 80℃之间，以确保涂层能良好附着且不会对头盔主体结构产生不良影响。

    - 后处理固化时间应在1 ~ 2 小时之间，使后处理的涂层或其他处理方式充分固化，提高头盔的表面性能和耐久性

  - 头盔组装要求

    - 应明确头盔的装配顺序和操作方法，确保各部件按使用说明应能牢固。

    - 各部件应安装牢固、端正、无松脱、滑落现象。

  - 头盔附件要求

    - 当矿用碳纤维头盔配有附件（如照明装置、通讯装置、定位装置、视频装置、警示装置等），附件应不影响矿用碳纤维头盔的佩戴稳定性，同时不影响其正常安全防护功能。

    - 当矿用碳纤维头盔可安装眼面防护装备时，安装在矿用碳纤维头盔上的眼面防护装备应符合GB 32166.1-2016第5章的要求，并至少具备GB 32166.1-2016的6.2中所规定的技术性能。

    - 当矿用碳纤维头盔配有面罩时，面罩可见光透光率经340分光光度计测量应>90%，且面罩左右视野不得小于105 °，上视角不得小于7 °。下视角不得小于45 °。

  - 头盔重量要求

半盔壳重量不得超过350 g，四分之三盔盔壳重量不得超过600 g，全盔盔壳重量不得超过1000 g。

表1 不同盔型产品重量

| 盔型 称重部件 | 半盔 | 四分之三盔 | 全盔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盔壳 | 350 g | 600 g | 1000 g |

  - 头盔尺寸与适配性要求

    - 矿用碳纤维头盔尺寸可根据佩戴者头围进行调整。

    - 矿用碳纤维头盔头围尺寸调节范围应不小于500-660 mm。

    - 矿用碳纤维头盔在佩戴时对头部产生的压力应能均匀分布，保证佩戴的舒适性和稳定性。

  - 头盔防爆要求

    - 矿用碳纤维头盔应满足GB 3836.1在爆炸性环境下的相关要求。

  - 头盔冲击吸收性能要求

    - 头盔冲击性能应符合GB/T 2812-2006的相关要求。

  - 头盔耐穿刺性能要求

    - 头盔耐穿刺性能应符合GB/T 2812-2006的相关要求。

  - 头盔阻燃性能要求

    - 头盔阻燃性能应符合GB/T 2812-2006的相关要求。

  - 头盔侧向刚性要求

    - 头盔侧向刚性应符合GB/T 2812-2006的相关要求。

  - 头盔防静电要求

    - 头盔防静电性能应符合GB/T 2812-2006的相关要求。

- 测试方法

测试样品应符合产品标识的描述，附件齐全，功能有效。

  - 测试环境

    - 试验室环境条件应保持温度21 °C±5 °C，相对湿度20%~80%。

  - 测试数量

    - 测试样品总数量应根据测试的具体要求确定，最小数量应满足GB 2811-2019的规定。

  - 测试预处理

    - 测试预处理条件参照GB/T 2812-2006的相关规定。

  - 外观要求及标志检查

    - 由测试人员对矿用碳纤维头盔的外观进行视觉检查并按照使用说明对头盔进行操作和佩戴，必要时需制造商提供材料无害证明。

    - 由测试人员对矿用碳纤维头盔的标志进行对照检查。

  - 质量测试

采用精度不大于0.01 kg、量程满足0 kg~2 kg的称量设备称量并记录头盔重量，按kg计，结果保留两位小数。

  - 视野测试

    - 矿用碳纤维头盔视野测试按照GB 811-2022第6.4节的规定进行。

  - 下颏带强度测试

    - 矿用碳纤维头盔的下颏带强度测试按照GB/T 2812-2006第4.5节的规定进行。

  - 冲击吸收性能测试

    - 矿用碳纤维头盔的冲击吸收性能测试按照GB/T 2812-2006第4.3节的规定进行。

  - 耐穿刺性能测试

    - 矿用碳纤维头盔的耐穿刺性能测试按照GB/T 2812-2006第4.4节的规定进行。

  - 防静电性能测试

    - 矿用碳纤维头盔的防静电性能测试按照GB/T 2812-2006第4.6节的规定进行。

  - 侧向刚性测试

    - 矿用碳纤维头盔的侧向刚性测试按照GB/T 2812-2006第4.8节的规定进行。

  - 阻燃性能测试

    - 矿用碳纤维头盔的阻燃性能测试按照GB/T 2812-2006第4.9节的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 矿用碳纤维头盔必须经国家指定的质量监督检验部门按本标准进行检测,获许可证后方可投入生产、销售和使用。

    - 出厂检验应符合GB 2811-2019的相关规定。

    - 产品批次：按同一时期生产的同一型号矿用碳纤维头盔1000顶~3000顶为一批，不足1000顶的也可作为一批，每批从中任意抽取6顶，按表2固定的检验项目进行检验。

    - 合格判定：所检项目均合格，则判该批产品合格；若所检项目中出现不合格项，则对不合格项目进行加倍抽样复检，若仍出现不合格，则判定该批次产品为不合格。

  - 型式检验

    - 一般要求

有下列情况之一时，产品应进行型式检验：

a) 新产品定型检验；

b) 正式生产后，产品结构、材料、生产工艺有较大改变；

c) 产品停产一年以上，恢复生产；

d) 发生重大质量事故整改后；

e) 国家质量监督机构依法提出要求。

    - 型式检验项目

表2 型式检验和出厂检验项目

| 序号 | 标准条款号 | 检验项目 | 型式检验 | 出厂检验 | 不合格分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2 | 外观 | √ | √ | B |
| 2 | 5.3 | 部件要求 | √ | √ | B |
| 3 | 5.5 | 重量 | √ | √ | B |
| 4 | 5.6 | 尺寸要求 | √ | √ | B |
| 5 | 5.7 | 防爆 | √ | √ | A |
| 6 | 5.8 | 冲击吸收性能 | √ | √ | A |
| 7 | 5.9 | 耐穿刺性能 | √ | √ | A |
| 8 | 5.10 | 阻燃性能 | √ | √ | A |
| 9 | 5.11 | 侧向刚性 | √ | — | B |
| 10 | 5.12 | 防静电性能 | √ | √ | A |
| 11 | 8.1 | 标识 | √ | √ | B |
| 注：“√”表示进行该试验；“—”表示不进行该项试验。 |  |  |  |  |  |

    - 样本数量

型式检验的样品在出厂检验合格的产品中随机抽样，样本数量为12顶。

    - 产品组批

按同一时期生产的同一型号矿用碳纤维头盔为一批，批量不应少于100顶。

    - 合格判定

型式检验的结果出现下列情况时，判定为不合格：

a) 出现A类不合格；

b) 出现大于或等于2个B类不合格。

- 标识、产品说明书、包装、运输和储存

  - 标识组成

矿用碳纤维头盔的永久标识是指位于产品主体内侧，并在产品整个生命周期内一直保持清晰可辨的标识，至少应包括以下内容：

a) GB 2811-2019编号；

b) 制造厂名；

c) 生产日期（年、月）；

d) 产品名称（由生产厂命名）；

e) 产品的分类标记；

f) 产品的强制报废期限；

g) 产品的国家矿用产品安全标志。

  - 产品说明书

产品说明书应按GB/T 9969-2008的规定编制，并包括下列内容：

a) 使用安全注意事项；

b) 维护保养方法；

c) 储藏条件；

d) 保修信息；

e) 使用期限。

  - 包装

    - 产品包装箱应符合GB/T 191-2008的规定，并且在矿用碳纤维头盔包装箱上印有GB/T 191规定的标记：

a) 产品名称、型号、规格；

b) 数量及总质量；

c) 包装箱的外形尺寸；

d) 生产日期、批号；

e) 防雨、防晒、防钩挂标志；

f) 执行标准编号；

g) 生产厂名称、商标。

    - 每顶矿用碳纤维头盔出厂装箱前，应使用塑料袋或编制袋进行包装保护再放入包装箱内，并附有产品说明书、合格证。

  - 运输

    - 产品运输过程中应符合GB/T 4798.2-2021的规定。

    - 矿用碳纤维头盔在运输中应轻装轻卸，避免雨淋、受潮、暴晒，并避免与油、酸

碱等易燃、易爆物品或化学药品混装。

  - 储存

包装好的产品应储存在防雨防潮通风的室内，环境温度宜0 °C~40 °C，相对湿度宜小于80%，室内应无酸、碱、盐，无腐蚀性、爆炸性气体。

_________________________________