CS 74.100.01

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  0XX—2023

煤矿薄喷材料喷涂应用技术标准

Technical standard for spraying application of thin spray materials in coal mine roadways

（征求意见稿）

20XX-X-X   发 布                                           20XX-X-X   实 施

中国煤炭学会            发布

## 前   言

传统混凝土喷浆施工劳动强度大、施工环境恶劣、用料量大、施工作业成高等不足；同时喷浆材料脆性大、拉强度低、对金属支护构件防锈性差，在井下动压影响下容易出现喷浆层碎裂、脱空和网兜等问题，井下巷道整体支护可靠性存在较大的安全隐患。随着井下巷道高效、智能化综掘机的使用，传统混凝土施工速度无法满足巷道掘进支护后及时喷护的需求。为了解决传统混凝土喷浆存在的问题，提高施工速度、降低劳动强度，延长喷浆巷道使用时间，越来越多的煤矿选择使用薄喷材料进行喷护处理，且取得了良好的效果。

薄喷材料作为煤矿新型安全材料，目前在国内部分煤矿开始推广使用。新型薄喷材料在煤矿行业应用尚未有统一的技术标准，致使在推广过程中存在监管部门认定困难和对质量验收标准不统一的问题。为了顺应该薄喷材料的发展需要，规范薄喷材料的施工工艺，明确薄喷材料的使用场景和标准，提高薄喷材料的认可程度，特进行薄喷材料喷涂应用技术标准的制定。

本标准主要内容是：1、总则；2、术语和符号；3、薄喷材料；4、薄喷材料综合技术性能；5、薄喷材料应用技术标准；6、安全环保标准；7、质量检测与验收标准。

本标准主编单位：渭南陕煤启辰科技有限公司

北京瑞诺安科新能源技术有限公司

陕西陕煤韩城矿业有限公司

陕西煤业化工技术研究院有限责任公司

国家能源乌海能源公司

中煤华晋集团有限公司

淮南矿业集团斜桥煤矿

陕西彬长矿业集团有限公司

本标准主要起草人员：高少辉  吴怀国  赵腾飞  赵军利

胡俊峰  吕玉柱  蔡敏博  钱万学

梁   前   孙   帆  刘美乐

本标准主要审查人员：张元振  耿耀强

# 1 总  则

1.0.1 为科学有序地推广薄喷材料在煤矿井下安全、可靠的应用，特制定本规程。

1.0.2 本标准适用于煤矿井下锚网支护巷道表面快速封闭固结及协同支护防护、密闭墙封闭有害气体或防漏风用薄喷材料的材料选择及质量验收等工作。

1.0.3 薄喷材料的应用标准除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

1.0.4薄喷材料是一种新型煤矿安全功能性材料，属于有机改性水泥基复合材料，材料固结过程主要为水泥水化反应，基本无反应温升，固结体阻燃级别高且抗静电，不属于高分子材料，但本标准制定时指标仍完全符合《煤矿井下反应型高分子材料安全管理办法》规定。

- 2 术语

- 2.1.1 薄喷材料

薄喷材料是指以聚合物乳液或聚合物再分散粉末、纤维素醚等有机材料为成膜剂，配以硅酸盐水泥等无机矿物粉体材料而成，由水泥水化反应固结和成膜剂成膜相互作用，形成粘附力强、抗拉强度高和拉伸变形大的煤岩体表面喷护材料。

- 2.1.2  断裂伸长率

断裂伸长率是指薄喷材料在标准试验条件下拉伸性能测试达到的最大伸长率。

- 2.1.3 防锈蚀性能

防锈性能是指巷道支护所用铁器被薄喷材料包裹后锈蚀程度不再加重的性能。

- 2.1.4 水蒸气透过率

在一定的温度下，喷涂涂膜两侧相对湿度保持恒定的条件下，单位时间、单位面积所透过的水蒸气质量。

- 3  薄喷材料

3.1薄喷材料由A、B两组份包装组成或单组分包装组成。其中A、B两组分包装组成材料的使用比例为桶袋比1：1。A料为主要组成为聚合物水性乳液及助剂组成；B料主要组成为水泥基矿物粉体材料及助剂组成。

3.2薄喷材料要求包装严实，存储型薄喷材料应严格密封保存，以避免吸潮。储运过程中避开热源，禁止日曝晒，应通风、避光、禁水。

3.3 薄喷材料A料一般装于高强塑料桶内，包装塑料桶满足矿方运输需要，原则上保证3米高处掉落，桶身完好，乳料不洒出。

3.4薄喷材料B料一般装于防潮封袋包内，每袋重量根据配比要求进行确定，粉料必须严格按照防潮要求加防潮内衬，保证保质期内粉料不受潮，不结块。

3.5薄喷材料不应对人体、生物与环境造成有害影响，所涉及与使用有关的安全与环保要求，应符合我国的相关国家标准和规范的规定。

- 4 薄喷材料性能

## 4.1外 观

薄喷材料A组分外观（液体组分）应为均匀、无结块的液体；固体组分（B组分）为均匀、无结块的粉体。单组分包装应是均匀、无结块的粉体。

## 4.2性能要求

| 序号 | 项 目 |  | 指 标 | 检测参照标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闪点（°C） | A组分 | ≥100且高于最高反应温度 | AQ 1088-2011 |
|  |  | B组分 |  |  |
| 2 | 最高反应温度（°C） |  | ≤40 |  |
| 3 | 表干时间（min） |  | 60min | GB/T 16777-2008 |
|  | 实干时间（h） |  | 8 |  |
| 4 | 有害物质限量 | 游离甲醛，g/kg | ≤0.50 | GB 18583-2008 |
|  |  | 苯，g/kg | ≤0.2 |  |
|  |  | 甲苯+二甲苯，g/kg | ≤10 |  |
|  |  | 挥发性有机物含量，g/L | ≤350 |  |
| 5 | 氧指数（%） |  | ≥28 | AQ 1116-2020 |
| 6 | 抗拉强度（MPa） |  | ≥1.5 | GB/T 16777-2008 |
| 7 | 断裂伸长率（%） |  | ≥10 |  |
| 8 | 粘度强度（MPa） |  | ≥1.5 |  |
| 9 | 水蒸汽透过率，g/ （m2 • d） |  | 15~150 | JG/T 309-2011 |
| 10 | 阻燃性能及延燃性 |  | 符合MT113-1995 |  |
| 11 | 表面电阻（Ω） |  |  |  |
| 12 | 防锈性能（15d） |  | 无锈蚀 |  |

# 5 薄喷材料施工标准

## 5.1 一般规定

5.1.1薄喷材料适用于大巷巷道表面快速防护，具有巷道表面防开裂、防风化、防漏风、防锈等作用，可替代混凝土喷浆。

5.1.2薄喷材料施工应该按照设计要求进行，并应编制薄喷专项施工方案，配置响应的专业人员和仪器设备。

5.1.3薄喷施工操作应选择熟悉薄喷设备的喷射工或者在其指导下进行，且施工前应进行试喷，薄喷材料性能合格后方可进行喷涂施工。

5.1.4当在全煤、半煤岩大巷进行喷涂时，喷层平均厚度应不小于5mm，且完全封闭锚杆托盘及与煤岩体间缝隙，保证巷道锚网索包裹严密。

5.1.5当在全岩巷大巷围岩稳定性较好时，喷涂一遍即可，喷涂厚度应不小于3mm，保证巷道锚网索包裹严密。

5.1.6 用于与切顶留巷上帮防采空区瓦斯等有害气体或防漏风应用时，喷层厚度不小于3mm，保证覆盖沿空留巷密闭侧严密。

## 5.2 薄喷设备规定

5.2.1 根据《煤矿安全规程》规定，在专用回风巷喷涂时，只能使用风动设备；在辅运大巷及其他巷道喷涂时可根据现场实际条件选用电动泵或风动泵，喷涂设备的性能应符合下列规定：

1 应具有良好的密封性和连续均匀输料能力；

2 输送压力宜大于1.8MPa；

3 水平输料距离不宜小于10m，竖向输料距离不宜小于4m；

4 喷涂设备易于移动，方便清理，设备结构简单。

5.2.2输料管工作的承压能力不应小于0.8MPa，并应具有良好的耐磨性能。

- 5.3 准备工作

- 5.3.1 薄喷施工之前，应做好下列工作：

- 1 巷道顶板和边邦网片浮矸必须先处理后，再把网片连接好。

2 应采用高压风将巷道顶板、两帮上的煤尘清理干净；将网片、锚索、锚杆托盘生锈严重的部分，先进行除锈处理。

3 对施工地点的管路、电缆、喷雾等用阻燃材料进行包裹，防止喷浆将其覆盖。

5.3.2部分巷道超挖部分、顶板存在冒落的情况，喷涂前应使用发泡喷涂材料进行补平。

5.3.3当竖向喷射高度超过3.0m时，应增加延长杆。

- 5.4 施工工艺

- 5.4.1 薄喷材料制备工艺应符合下列规定：

1添加喷涂料。应先将A料（乳液）倒入料斗内，再将B料（粉料）加入料斗内。粉料要缓慢加入。

2材料加入的过程中，应一直保持搅拌。

3 搅拌时间应不少于2min。

5.4.2在进行薄喷材料施工时，应时刻关注搅拌桶内料浆的稀稠情况，保证料浆挂浆长度2-3cm，如果料稀，可少量加入粉料；料稠，可少量加入乳料。

- 5.4.3 薄喷材料现场施工工艺应符合下列规定：

1 喷涂顺序应按照先帮后顶，先上后下的顺序喷涂。喷枪采用横向、纵向两种方向依次喷涂，保证喷涂厚度均匀。尤其是有锚网的地方，可适当将喷枪靠近，但注意要防止厚喷而流挂。

2 如果有比较大的裂缝或管孔等，可先用东西堵塞，然后再均匀喷涂。

3 喷枪距离煤壁表面的喷涂距离一般为0.8～1.2m。

4 喷涂顶板时，应适当加快喷涂速度，防止发生流挂现象。

5 第一遍喷涂施工2h后，可根据需要进行第二遍喷涂。

- 5.4.4 薄喷施工后必须进行标准化工作，应做好下列工作：

- 1 喷涂施工完成后，必须立即用清水清洗设备及管路。

2 对于料斗壁、搅拌轴上黏附的料浆必须每班清理，出浆管上枪头及其附件必须拆除用清水单独清洗干净。

3 当班必须清理喷洒到管路、电缆、设备上的喷涂材料。

4 隔班拆除包裹电缆、管路、设备等其他物品的阻燃包裹布。

5 将喷涂施工位置、长度、材料用量、施工人员等记录在施工记录表中。

5.4.5薄喷材料施工过程中，应避免水平喷射料浆流至底板，竖直喷射流挂量不大于10%。

5.4.6施工过程中，务必保证锚网、托盘、锚索外漏部分、煤岩层裂隙处被薄喷材料全部包裹，保证锚网背部被料浆完全包裹。

- 5.5 薄喷材料养护

- 5.5.1 薄喷材料施工后7天内禁止向其表面进行洒水作业。

5.5.2 巷道淋水较大时，必须采取遮挡、治理等手段，防止料浆被水稀释。

5.5.3 对于冬季施工的薄喷材料，薄喷材料A料必须入井后必须进行解冻预热工作，当温度恢复至常温后再进行施工。

- 6  安全环保标准

## 6.1 安全技术

6.1.1 薄喷材料施工前，应根据工程场地条件、周边环境、与工程相关的资源供应情况、施工技术、施工工艺、材料、设备等编制施工安全专项方案。

6.1.2 所有人员严禁空顶空帮下作业，所有作业必须在永久支护下面进行。在进入施工地点作业前，负责人必须检查巷道支护情况，发现问题及时处理，确认安全后，方可作业。

- 6.1.3 喷涂设备应固定可靠，防止滑移，并应设置安全标志。施工时要设好警戒，如有人员要通过喷涂地点时，确认安全后示意其快速通过。

6.1.4喷涂设备、水管、风管等设备应进行密封性能和耐压试验，合格后方可使用。风管、水管、输料管路必须绑扎牢固，连接处要使用专用的“U”型卡，严禁用铁丝代替。

6.1.5喷涂作业面转移时，输料软管不得随地拖拉和折弯，风管、水管应随之移动。

6.1.6 喷涂作业时，喷头前方严禁站人，喷涂时持枪人严禁将枪头对准他人，以防止发生意外。

6.1.7 施工时要相互协调好，喷涂过程中精力要集中，注意观察设备运行情况，发现问题及时停泵处理，处理故障时要先释放压力后，再进行处理。

6.1.8 使用时佩戴好防护眼镜和防尘口罩、手套等基本劳保用品，如果皮肤接触到，用清水冲洗即可，如果眼睛接触到立即用清水冲洗。

6.1.9 不得用手指触摸喷嘴，或窥视枪口；清洗喷枪时，要切断泵驱动源，放掉压力，确保安全后才能进行清扫。

6.1.10 施工过程中如需使用高凳（梯）时，高凳（梯）要放置平稳，不松动，不晃动，无安全隐患方可作业。高空作业超过2米必须系好安全带，并有专人扶梯。

6.1.11 如使用电动喷涂设备，必须注意的安全事项如下：

1 机电设备及线路必须实行包机制，做到挂牌管理，负责落实到人，定时检查，定期保养。

2 喷涂时不得随意断电，如果出现断电现象应及时处理，且断电时间不得超过30分钟，如若超过30分钟以上停机，必须及时对设备进行清洗，防止管路堵塞。

- 3 严禁带电进行搬迁、检修、拆装等。

- 4 电动喷涂设备开关必须上架，且置于安全、无淋水处。

5对电缆必须严加保护，避免水淋、撞击、挤压。每班必须进行检查，发现损伤，及时处理。

## 6.2  环保要求

6.2.1 薄喷材料总挥发性有机物，苯、甲苯+二甲苯，游离甲醛有害物质限量必须符合GB-18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》水基型其他胶粘剂的技术指标要求。

- 6.2.2 喷涂作业区应具有良好的通风。

6.3.3喷涂设备在工作的过程中会产生噪声，如果设备发生故障，噪声指标超过标准时（85dB），要立即进行检修，直到符合标准才可使用。

6.3.4施工过程中，工人应佩戴耳塞等，减少噪声对工人的影响。

# 7质量检测与验收标准

## 7.1质量检测与评定

7.1.1 薄喷材料进场时，应按规定批次查验出厂检验报告、合格证等质量证明文件。

7.1.2原材料进场后，应进行进场材料质量检验，合格后方可使用，检验项目符合本标准第四章。

7.1.3薄喷材料厚度检验评定应采用取样检验，并符合下列规定：

1 检验孔处喷层厚度的平均值不应小于设计厚度，全岩巷为3mm，半煤岩、全煤巷3-5mm；

- 2 喷涂厚度的允许偏差值应为：-1mm~+1mm。

- 7.1.3薄喷材料性能检验评定应符合下列规定：

1 力学性能评定应满足设计要求及符合本规程第4.3节的相关规定。

2 输送性能、长期性能、安全环保性能应满足设计要求及符合本规程第4.2节，4.4节，4.5节的规定。

3 当试件的拉伸性能存在争议时，可在工程实体上取样进行强度评定。

7.1.4对设计有要求的其他力学性能检验评定应符合国家现行相关规定和工程要求。

## 7.2工程质量验收

- 7.2.1薄喷材料喷涂施工工程的质量验收应符合表3的规定。

表3  薄喷材料工程的质量验收

| 检查项目 | 允许偏差或允许值 |
| --- | --- |
| 喷涂密闭性 | 满足本标准第7.2.2条的规定 |
| 表面位移变化量 | 满足本标准第7.2.3条的规定 |
| 防锈性能 | 满足本标准第7.2.4条的规定 |
| 喷涂厚度及力学性能 | 满足本标准第7.1.2条的规定 |
| 锚杆网覆盖情况及表面平整度 | 满足本标准第5.4.6条的规定及无裂缝、无脱落、无漏风、无渗水、表面规整 |
| 现场标准化情况 | 电缆、风水气管保护完好，无残留物堆积 |

7.2.2喷涂材料密闭性观测可用该方法观测：薄喷施工后利用瓦斯监测仪测量巷道喷涂段前后瓦斯的数值来测定其密闭性能。喷涂材料密闭不严，则沿风流方向瓦斯浓度增加，如果密闭效果好，则沿风流方向瓦斯浓度基本不变。

- 7.2.3喷涂巷道表面位移量可用十字布点法观测。

7.2.4薄喷材料防锈性能及表面平整情况可用长期跟踪观察的方式进行观测：在监测巷道变形的测点处设立防锈检测点，在井下潮湿的环境下，每隔30天对于检测点位置处的喷浆表面进行观测并拍照，观测其表面是否锈蚀、是否出现裂隙。一般通过对观测点薄喷材料表面的颜色变化，即可初步判断是否有锈迹产生。

7.2.5薄喷材料工程验收应按设计要求和质量合格条件进行分项工程验收。薄喷材料工程质量验收应提交下列文件：

1 施工设计文件及施工方案；

2 材料的质量检测报告及质量合格证明；

3 薄喷材料验收记录表

4 其他必要的文件和记录。

# 附录A  防锈性试验方法

B.1试验器具

1恒温高湿养护箱：温度为（25±2）℃、湿度≥80%；

2生锈的铁网：直径为10mm，网格尺寸为50mm×50mm；

3气动喷枪：喷嘴4~6mm，出气压力50Psi。

B.2样品制备

按照薄喷材料使用要求的比例将样品混合均匀，倒入喷枪的塑料壶中，开启气阀，在生锈的铁网上进行喷涂，确保铁网完全被薄喷材料覆盖。

B.3试验步骤

待涂有薄喷材料的铁网表干后放入到恒温高湿的养护箱中，持续养护15d后，取出观察铁网生锈情况。

B.4试验结果

观察铁网有无锈迹渗出现象。如“无”，以“无锈迹”表示。