中国煤炭学会

团体标准《煤矿薄喷材料喷涂应用技术标准》

编  制  说  明

- 标准编制任务来源

根据中国煤炭学会《关于中国煤炭学会2022年团体标准立项的通知》中煤学会学术函 【2022】11号文的要求，“煤矿薄喷材料喷涂施工技术规范”列入其中产品标准制定计划。本文件归口管理单位：中国煤炭学会。该标准由渭南陕煤启辰科技有限公司、北京瑞诺安科新能源技术有限公司等共同参加起草。

- 项目背景及标准编制意义、原则

近十几年来，随着我国煤炭开采技术高速发展，煤矿巷道工程呈现出大工程量、多类型、高投入、长周期等发展态势，形成了砌碹支护、棚式支护、围岩注浆加固支护、锚喷支护等多种支护形式，其中锚喷支护是我国煤矿巷道工程应用较为广泛的技术。

煤矿薄喷材料施工技术是在锚杆支护围岩强度理论上发展出来的，锚杆支护实质是锚杆和锚固区域岩体相互作用组成锚固体，形成统一承载结构，从而提高锚固体力学参数，改善其力学性能，改变围岩应力状态，达到减小巷道周围破碎区、塑性区范围及表面位移的效果。因而，支护体系中锚杆为“支”，是加固围岩、保持巷道围岩稳定之关键；喷网为“护”，发挥防危石、风化、锈蚀和及时承载等作用。目前常用的喷涂技术为喷射混凝土，但混凝土喷射仅对围岩中临空不连续面具有抑制作用。实践中发现喷射混凝土在减少应力集中、胶结及形成共同支护结构等方面存在不确定性；而在高应力岩体条件下，混凝土层易开裂、破损，造成安全隐患；同时存在的喷速慢、材料运输量和劳动强度大、粉尘浓度和回弹率高、机械化作业程度低等问题。薄喷技术很好的解决了上述问题，该技术具有一定的支护效果，且与岩面之间具有良好粘结性，能够适应岩体大变形等特性；与此同时，薄喷技术具有防止围岩风化、金属支护物锈蚀、减少井下粉尘以及可实现施工遥控作业、自动化等潜在优势；此外，煤炭工业“十四五”科技发展指导意见明确指出将韧性为基础的地层加固和薄喷支护技术作为重点领域核心攻关技术。

目前国内现有的相关标准中，主要有行业标准AQ/T 1088-2011煤矿喷涂堵漏风用高分子材料技术条件、20183414-Q-627煤矿注浆和喷涂用高分子材料通用安全技术规范、AQ 1116-2020煤矿加固、堵水、充填和喷涂用高分子材料通用安全技术规范、MT/T 845-1999煤矿巷道用SF6示踪气体检测漏风技术规范、MT/T 780-1998煤矿用喷涂混凝土速凝剂等相关标准，这些都是针对煤矿巷道高分子材料喷涂堵漏风和堵瓦斯的应用和混凝土喷涂外添加剂的说明，没有涉及专门应用于解决煤矿锚杆支护体系下巷道防分化、锈蚀等处理方法。为更好地针对巷道喷涂存在的疑难问题，主编单位特申请编制煤炭协会团体标准。

制定本文件时充分考虑到满足我国的技术发展和生产需要，充分体现行业进步和发展趋势，符合国家产业政策，推动行业技术水平提高，促进国际贸易，做到技术上先进，使用上安全，经济上合理，生产上可能，满足相关产品标准的要求，并结合标准的制订需求。标准文本格式、条款主要是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20001.10-2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》进行编制，本文件的主要内容是对薄喷材料喷涂应用技术提出要求。规定了术语和符号、性能、施工标准、试验方法、安环标准、质量检测、验收标准等内容。

- 编制目的

相比传统的混凝土喷涂材料、高分子喷涂材料、混凝土外添加剂等，薄喷材料产品的主要特点有：

1）材料更具环保性：薄喷材料中水性乳液和粉料组合材料里没有任何有害的挥发性溶剂和增塑剂，现场施工为非反应型无有毒有害物质，喷射过程中无粉尘产生。所有原料闪点都是150℃以上；

2）应用更安全：薄喷材料喷射前后均具有阻燃特性，在工程应用不会发生易燃着火等次生灾害。

3）施工效率大大提高：薄喷材料因其材料性能优良，施工简单，喷涂后无回弹，用工少，2人即可完成，施工速率大大提高。

4）实际应用中防锈防风化性能更可靠：薄喷材料在实际工程应用中，材料固结过程中不受环境温度和湿度影响，喷涂到煤体、岩体、网片表面可以紧密贴合岩石表面形成致密膜结构，可承受岩体微小变形，30分钟初凝，4小时凝固后紧贴煤岩体表面，不随时间开裂和风化，很好的隔绝了外部空气，起到了防锈防分化作用。

5）巷道表面承载能力提高：混凝土喷层由于其脆性，当载荷过大时会导致喷层的脆性破坏，喷涂柔膜，由于其与岩石之间的粘结作用，可以限制小块岩石与原位，当岩体破碎挤出时，其对应区域的喷膜发生协同变形，同时发挥抑制作用。

伴随着我国巷道掘进技术的发展，TBM掘进和快速掘进在煤矿井下巷道中应用必将越来越广泛，传统混凝土喷浆速度太慢，施工劳动强度大，施工环境恶劣、回弹率高浪费严重，已无法跟上新技术的脚步，同时存在传统喷涂设备无法和TBM掘进机和快速掘进机融合的问题。为了适应新的掘进工艺，制定相应的产品技术标准，以便指导和规范工程使用。

因此本标准的编制目的是对现有巷道围岩喷护技术的完善，给现有的喷涂技术提供一种工艺科学和技术先进可靠的新型薄喷材料，同时为新的快速掘进技术提供规范性的喷涂技术指标，同时也有利于薄喷材料的进一步发展，为我国的煤矿开采做出应有的贡献。

- 制定标准与现行法律、法规、标准的关系

经查询，目前国际上没有此类产品的国家标准与国外标准，本标准参考国内煤炭行业技术上，借鉴煤矿喷涂高分子材料技术条件岩体力学性能参数技术标准，以及工程建设中聚合物改性水泥涂料性能测有关测试标准。同时本文件有关技术参数、性能指标、技术要求符合现行法律、法规、规章及有关强制性标准要求，具有一致性。

- 编制工作过程

2022年1月4日，本标准主编单位渭南陕煤启辰科技有限公司牵头，由渭南陕煤启辰科技有限公司、北京瑞诺安科新能源技术有限公司、陕西陕煤韩城矿业有限公司等单位组成专家团队30多人在西安召开了薄喷材料标准编制的第一会议，渭南陕煤启辰科技有限公司工程部高少辉主任汇报了煤矿薄喷材料的技术发展历程，国内外工程领域的适用现状和应用情况。同时介绍了本产品的背景意义，同时新快速掘进条件下巷道喷涂提出新的要求。这次会议讨论了标准编制的科学性，对标准的工作任务提出了合理性分工和时间节点安排，各矿业公司对新掘进巷道喷涂的关键需求和标准参数提出建设性建议，会议宣布编制组成立。

2022年5—12月期间渭南陕煤启辰科技有限公司到各矿现场试验薄喷材料的不同性能参数，同时试验在不同工况条件下本标准的主要性能参数的稳定性，并联合各实验室进行多多批次样品的室内测试与校准工作，基本确定了本标准的技术要求指标。

2023年1月4日，渭南陕煤启辰科技有限公司与陕煤集团起草了本标准的初稿，并对初稿中的“术语与符号”、“薄喷材料性能”、“施工标准”、“质量检测与验收”等做了深入讨论和明确。规范了薄喷材料的施工工艺，明确薄喷材料的使用场景和标准。

通过多次现场讨论和井下各种环境条件下参数验证，试验材料经过一年的持续观测，各种性能参数得到最终验证的基础上，渭南陕煤启辰科技有限公司联合各单位于2023年6月8日组织召开本标准意见初稿讨论会，经过对本标准的逐条逐句讨论，对初稿中存在的问题一一修改，最终形成了本标准的征求意见稿。

- 技术难点及解决方法

无。

- 主要性能指标验证试验

7.1 验证试验

本标准的验证试验由渭南陕煤启辰科技有限公司、北京瑞诺安科新能源技术有限公司、陕西陕煤韩城矿业有限公司等公司提供样品，经国家建筑工程质量监督检验中心、煤炭工业北京锚杆产品质量监督检验中心，分别对薄喷材料抗拉强度、断裂伸长率、有毒有害性能、最高反应温度等材料性能测试验证。施工中的关键参数依据科研项目及具体施工中的经验进行确定。

7.2 材料性能验证试验及数据

根据送检结果及实验室的监测，薄喷材料的性能具体如下：

7.2.1薄喷材料外观

薄喷材料A组分外观（液体组分）应为无杂质、无凝胶的均匀乳液；固体组分（B组分）为无杂质、无结块的粉末。

7.2.2薄喷材料力学性能确定

产品样品A组分和B组分重量分别不少于20kg。测试制样过程采用体积比为1:1和带静态混合器的自动胶枪试验，A组分和B组分浆液每次试验的体积用量约200ml。进行了至少两个不同样品送检。试验结果：

（1）薄喷材料喷涂后，表干时间小于60 min，实干时间小于8h。

（2）薄喷材料常温常湿（25℃、50%）状态下断裂伸长率大于10%，

（3）薄喷材料抗拉强度不低于1.5MPa。

（4）薄喷材料的黏结强度大于2MPa。

7.2.3薄喷材料防锈防风化能力确定

测试制样过程采用体积比为1:1和带静态混合器的自动胶枪试验，A组分和B组分浆液每次试验的体积用量约200ml。进行了至少三个不同样品的防锈及防风化试验。试验结果：

（1）薄喷材料能保证隔绝空气，能阻止空气对巷道的风化作用。

（2）薄喷材料能在无水源及表面完整的情况下，保护喷涂后附着的铁器长期无生锈。

7.2.4薄喷材料安全环保性能确定

产品样品A组分和B组分重量分别不少于20kg。测试制样过程采用体积比为1:1和带静态混合器的自动胶枪试验，A组分和B组分浆液每次试验的体积用量约200ml。进行了至少两个不同样品送检。

（1）材料本身为阻燃材料，附着在物体表面有阻燃作用。

- （2） 薄喷材料闪点高于100℃且高于最高反应温度。

（3） 薄喷材料上表面和下表面电阻平均值大于3×108Ω。

- （4）薄喷材料在常温常湿（25℃、50%）状态下反应温度不高于35℃。

（5）薄喷材料的有害物质限量指标应该符合国家标准，其中游离甲醛含量小于1.0 g/kg，苯含量小于等于0.2 g/kg，甲苯+二甲苯含量小于10 g/kg，总挥发有机物含量小于350 g/L。

7.3薄喷材料施工标准确定

7.3.1一般规定的确定

薄喷材料在实际应用中发现：薄喷材料适用于大巷巷道表面快速防护，具有巷道表面防开裂、防风化、防漏风、防锈等作用，可替代混凝土喷浆。现已经具有一定规模的推广。

7.3.2 关于喷涂厚度的确定

薄喷材料最重要的作用是其密闭性、韧性，当巷道发生局部的变形时，薄喷材料可以有效控制顶板变形，适应巷道最大的形变量；保证内部破碎后不立即掉落，巷道表面完整、不掉包、不片帮。薄喷材料喷涂厚度3、5、10mm整体保护性能差距不大。

从施工成本来看，薄喷材料施工每增加1mm，每延米材料成本增加约300元，每增加2-3mm，施工效率降低16.7%；在满足防风化、防锈的情况下，厚度至少3mm足够，为了保证整体成型最多喷涂两次达到5mm即可。

工业试验已充分证明：全岩巷道而言，岩巷由于表面相对平整，成型较好，3mm喷涂厚度即可达到现场要求；煤巷表面对防风化要求更高，且表面成型相对较差，喷涂厚度稍厚会对煤巷包裹性更好，使整体观感更佳，试验结果验证，5mm的厚度完全能满足半煤岩开拓巷道现场需要。

7.3.3 喷涂设备参数的确定

薄喷设备以风动设备为主，但为了提高施工效率，会逐步普及电动泵，要求喷涂设备具有足够的效率和安全性，根据井下施工要求，对最基本的输送距离及管道压力进行要求。

7.3.4 薄喷准备工作的确定

喷涂之前需要做好浮尘、浮矸、除锈处理，并将施工地点的重要管路、设备等物品使用阻燃材料进行进行包裹。

部分巷道超挖部分、顶板存在冒落的情况，喷涂前应使用发泡喷涂材料进行补平。当竖向喷射高度超过3.0m时，应增加延长杆。

7.3.5 薄喷施工工艺的确定

薄喷施工工艺是在大量现场经验基础上总结得到的，必须保证薄喷材料配比准确、搅拌充分，搅拌时间不少于2min。薄喷施工时，应时刻关注材料稀稠状态确保材料性能稳定。

薄喷施工时要按照先帮后顶，先上后下的顺序喷涂，防止厚喷而流挂，确保薄喷材料能全部包裹被喷面。喷涂厚度要根据现场情况，适当进行二次补喷。

7.3.6 薄喷材料养护

薄喷材料在施工后未完全凝固前，如果遇水会导致材料失效，必须要给予其至少7天的养护时间。

7.4薄喷材料的安全环保性

薄喷作业属于喷浆作业的一种，因此必须在喷涂施工前做好风水管的各项安全监测，确保施工区域的顶板安全。喷涂过程中必须佩戴好防护眼镜和防尘口罩、手套等基本劳保用品，如果皮肤接触到，用清水冲洗即可，如果眼睛接触到立即用清水冲洗。如果需要登高作业，必须系好安全带，并有专人扶梯。

薄喷材料施工期间要做好通风工作，如果施工期间噪音过大，必须进行佩戴耳塞，防止听力受损。

7.5薄喷质量检测与验收标准

薄喷材料在进场之前，应按照规定进行抽检，按照标准进行基础力学、环保性能检测。

薄喷施工后必须对喷涂密闭性、表面位移变化量、防锈性能、喷涂厚度及力学性能、现场标化情况进行验收，并进行存档。

7.6 标准的试验验证情况说明

自2019年以来，渭南陕煤启辰科技有限公司、北京瑞诺安科新能源技术有限公司、陕西陕煤韩城矿业有限公司等单位就一直从事薄喷材料的研发，今年来各类产品检验的主要性能指标都不低于这次验证的数值。

- 重大意见分歧的处理依据和结果（如有）

无。

- 与国内外同类标准水平的对比情况

尚未收集到该类产品的国际标准和国外先进标准。