ICS 73.040

D24

中国煤炭学会团体标准

CCS/T ××××—××××

代替GB/T17608-1998

大采高综采工作面顶板破碎防治注浆加固技术标准

Technical Standard for Prevention and Reinforcement of Roof Fragmentation in Fully Mechanized Face with Large Mining Height

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中国煤炭学会

发 布

TB

目    次

前    言	II

1范围	1

2规范性引用文件	1

3定义	1

4 注浆材料	2

5注浆加固施工标准	3

5.1施工设备规定	3

5.2施工准备工作	4

5.3施工工艺要求	4

6注浆加固安全技术标准	5

6.1安全管理要求	5

6.2钻孔施工安全技术要求	5

6.3注浆施工安全技术措施	6

7注浆效果检查	8

- 前    言

本标准由中国煤炭学会提出。

本标准由中国煤炭学会归口。

本标准起草单位：陕西小保当矿业有限公司、陕西煤业化工技术研究院有限责任公司、渭南陕煤启辰科技有限公司。

本标准主要起草人：杨征，梁旭，席义苗，耿耀强，张元振，赵腾飞，乔懿麟。

大采高综采工作面顶板破碎防治注浆加固技术标准

# 1范围

本标准规定了煤矿破碎顶板注浆加固材料、设备、工艺、安全、效果检验的技术要求。

本标准适用于煤矿破碎顶板注浆加固的设计与施工等。

# 2规范性引用文件

下列文件对一本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

《煤矿安全规程》1992-10-22中华人民共和国能源部

AQ1117-2020煤矿井下注浆用高分子材料安全使用管理规范

AQ1116-2020煤矿加固、堵水、充填和喷涂用高分子材料通用安全技术规范

AQ/T1089—2020煤矿加固煤岩体用高分子材料规范

GB/T191包装储运图示标志

GB15258—2009 化学品安全标签编写规定

GB/T23561.11—2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第11部分：煤和岩石抗剪强度测定方法

DBJ 01-96-2004地铁暗挖隧道注浆施工技术规程

DB13/T 2528.3—2017煤矿水害防治 第3部分：底板注浆加固

# 3定义

本标准采用下列定义。

3.1 注浆加固技术

将可固化的浆液通过压送设备注入岩体缺陷（或损坏）部位以恢复和改善岩体性能的技术。

3.2 破碎顶板

岩层节理裂隙十分发育、整体强度差、自稳能力低的顶板。

3.3 高分子注浆加固材料

以高分子材料为主剂，配以添加剂、填料等组分经一定工艺加工制成的注浆产品，通过注浆工艺反应成型的具有黏结和加固功能的煤矿用材料。

3.4 注浆泵

注浆泵采用压缩油液或压缩空气为动力源，利用油缸或气缸和注浆缸具有较大的作用面积比，从而以较小的压力便可以使缸体产生较高的注射压力。

3.5 注浆工艺

利用气压、液压或化学原理把能凝固的浆液均匀地注入填料地层中，浆液以填充、渗透和挤密等方式，驱走裂缝、孔隙中的水分和气体，并填充其位置，硬化后将岩土胶结成一个整体，形成一个强度高、压缩性低、抗渗性强和稳定性良好的新岩土体，使岩土得到加固的施工工艺。

3.6 浆液扩散半径

浆液在岩石裂隙中的扩散范围，称为扩散半径。

# 4 注浆材料

4.1外观

4.1.1 煤矿加固煤岩体用注浆材料由A组分、B组分按照体积1：1混合所得，其中A组分为液体，淡黄色；B分为液体，棕褐色；煤矿加固煤岩体用注浆材料为固体，深褐色。

4.2性能参数指标

4.2.1最高反应温度≤100°C。

4.2.2固化时间100土20 s。

4.2.3反应过程中有毒有害物质含量：

1）氢氰酸<50ppm

2）卤酸气体≤150ppm

3）甲醛<100 ppm

4）一氧化碳<200ppm

5）氨气<200ppm

6）二氧化碳<20000ppm

7）二氧化氮<200ppm

8）二氧化硫<100ppm

4.2.4氧指数≥28。

4.2.5膨胀倍数≥1.0。

4.2.6抗老化性能，表面无变化，抗压强度损失≤5%。

4.2.7阻燃性能

1）酒精喷灯燃烧试验

（1）有焰燃烧时间平均值≤3s

（2）有焰燃烧时间最大值≤10s

（3）无焰燃烧时间平均值≤30s

（4）无焰燃烧时间最大值≤30s

（5）最大火焰扩展长度≤280 mm

2）酒精灯燃烧试验

（1）有焰燃烧时间平均值≤6s

（2）有焰燃烧时间最大值≤12s

（3）无焰燃烧时间平均值≤20s

（4）无焰燃烧时间最大值≤60s

（5）最大火焰扩展长度≤250 mm

4.2.8强度指标

1）抗压强度≥40MPa

2）抗拉强度≥5MPa

3）抗剪强度≥15MPa

4）粘结强度≥3MPa

4.2.9燃烧后有毒有害物质限量

1）卤酸气体≤5mg/g

2）氢氰酸<100mg/g

3）一氧化碳<400mg/g

4.3采购及储存

4.3.1矿方应确保所采购煤矿注浆用高分子材料各组分及反应后固结体的各项性能符合安全要求。

4.3.2 矿方采购的每批产品应具有出厂检验报告产品合格证、产品使用说明书和安全性能说明书。

4.3.3 矿方采购的每批产品应有完整的包装,不同组分的包装应有形状或颜色上的明显差异，包装上的标志应清晰完整，其内容应该包括商标、生产单位、厂址、产品名称、批号、净含量、化学品危险性分类标志符号及其防范措施说明、包装储运图示标志符号、生产日期和有效期、合格证明书。

4.3.4属于化学危险品的应有化学危险品分类标志，并明确标示出材料的潜在危害性及其防范措施。

4.3.5 每批高分子材料产品人库前应进行抽样质量检验，不合格的产品不应人库,检测结果应记录存档。

4.3.6 检验合格的高分子材料产品应按组分分类入库存放,且有明显的标识。储存应避免日晒、雨淋,不应倒置包装桶。搬运过程中应轻拿轻放,发现有包装桶破损现象时,应及时更换包装桶。

# 5注浆加固施工标准

- 5.1施工设备规定

5.1.1注浆所使用的设备应符合煤矿安全要求,并且取得煤矿矿用产品安全标识。

5.1.2注浆设备在下井前应进行检修,确保设备能够正常工作。

5.1.3注浆设备及相应的注浆配件在施工前应运送至施工地点并分类存放。

5.1.4现场准备设备清洗剂,以用于清洗设备。

5.1.5 堵水用注浆泵应配置压力表和安全阀，如有失灵应立即更换。

5.1.6注浆设备参数指标要求：

表1注浆泵基本性能参数表

| 参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定流量L/min | 8 | 额定压力MPa | 15 |
| 浆液组分比（可调节） | 1:1 | 最大压力MPa | 15 |
| 进气压力 | 0.2-0.8MPa | 耗气量 | 3-6m3/min |
| 进风管路φ | 19/25 | 适用介质 | 化学浆液 |
| 外形尺寸 | 400*400*1300mm | 作用类型 | 柱塞 |

5.1.7其他相关配件指标要求：

注浆管、混合器、抗震压力表、吸浆管、高压胶管。

①注浆管：选用4″钢管做注浆管，其长1～2m。

②混合器：选用人字型三通混合器。

③抗震压力表：选用YK-1型耐压160Kgf/cm2的抗震压力表。

④高压胶管：出浆管选用直径13mm双层钢丝编制的高压胶管，进风管采用高压胶管。

- 5.2施工准备工作

5.2.1环境温度：煤矿井下注浆用高分子材料的施工环境温度为5 ℃～35℃，当施工环境温度低于5℃°时,应对材料采取预热保温措施。预热方法及预热温度应按照材料使用说明书进行，不应采用明火或蒸汽直接预热。当施工环境温度高于35℃时,应对材料采取恒温储藏或者降温处理。

5.2.2通风条件：煤矿井下注浆用高分子材料施工期间的操作地点应保持通风良好，以保障注浆场所气味的去除和降温。

5.2.3围岩条件：施工区域围岩存在事故隐患的应先行排除,确保安全后方可进入施工区域。

5.2.4人员要求：注浆施工人员的安全技术和劳动保护应符合国家现行有关标准的规定,参加注浆施工的施工操作和管理人员,应在接受煤矿安全技术教育和专业技术培训合格后方可上岗。注浆施工人员下井时应配备齐专用工具,携带备用的易损部件。如果具备施工资格的单位或材料供应商的专业人员下井进行注浆施工时，应进行矿井安全培训后方可下井。施工人员上、下井过程中应有矿方人员陪同,在井下应服从矿方安排和指挥,遵守矿方相关规章制度。

- 5.3施工工艺要求

5.3.1安置注浆泵：将气动泵放置所要注浆的地点，必须放置水平，保证工作缸与地面垂直，否则影响工作缸的正常工作。

5.3.2连接管路：此过程由两人配合完成，在连接风管过程中要确保风管接口的牢固，将风管接入压风管接口处并插入U型卡，另一头由一人双手紧握，开风人员必须由小到大慢慢开启，等风管中没有碎物吹出的时候停止吹风，并接入注浆泵开启风阀。连接料管：连接料管时也要注意各U型卡的牢固，避免管路扭曲、打折、交叉等。

5.3.3配料、调试配比：首先将A、B料运之泵进料口，距泵体1m处，并将吸料管插入料桶中底部。首先将A料气动阀门打开，当A料在出料管口流出的时候关闭气动阀门，再开启B料气动阀门，当B料流出的时候关闭B料阀门，然后同时开启A、B料气动阀门调试A、B料的流量，比例控制在1:1，在调试比例的时候A、B料流入固定的容器中，当比例调试稳定后，关闭A、B气动阀，A、B料的容器一定不能混用。

5.3.4安装混合枪：当气动阀关闭后，迅速接入枪支，并确保U型卡的牢固。把枪支放入钻孔内，打开阀门，材料经过注浆枪混合后进入孔内，经过一段时间的反应，当第一个孔有材料溢出后，换到第二个孔开始注浆，当有材料在注浆扩散半径内多次溢出后，注浆完毕，关闭风动泵。

5.3.5注浆量及压力控制：将注浆管路与孔口管连接好，在注浆过程中，要低压进行，根据具体情况，用控制阀的方法控制吸浆量直至终压结束本孔注浆。

5.3.6设备、管路冲洗及养护：注浆结束后压油冲洗设备及管路。注浆结束后，由记录员及跟班技术员整理各孔注浆资料，填表、上报存档。

# 6注浆加固安全技术要求

- 6.1安全管理要求

6.1.1项目部在注浆队伍进场前应对全体人员进行劳动纪律、规章制度教育，并进行安全技术交底及安全教育。

6.1.2实行项目安全责任制，并制定安全责任分级负责制，使安全责任落实到人。项目部制定安全检查制度，配备专（兼）职安全员负责安全检查并做好安全统计工作。

6.1.3安全检查中发生安全隐患和违章作业、违章指挥必须立即制止，对注浆中的重大安全隐患立即下达整改通知单限期整改。对检查不合格的按有关规定进行停工限期整改和经济罚款，情节严重或整改不利的要对有关负责人追究责任。

6.1.4严格执行《煤矿安全规程》和《煤矿安全建设规定》，并严格遵守矿方的《安全生产管理程序》。

- 6.2钻孔施工安全技术要求

6.2.1严禁人员进入空帮、空顶区作业，及时将支架护帮板紧贴煤壁，在护帮板不能完全紧贴煤壁时，不得在支架间隙下作业。

6.2.2将作业区域支架升起，初撑力满足25.2MPa，打出作业区域护帮板，关闭作业区域支架进回液截止阀。

6.2.3进入机道作业前首先将采煤机、运输机停电，闭锁、加锁，并执行专人专锁；由综采队排专人负责指导进入机道作业前进行闭锁加锁等安全措施。

6.2.4进入运输机作业前，必须由专人进行敲帮问顶，处理完活矸石和其他安全隐患后，方可进入机道进行施工作业。

6.2.5工作面打孔时须在机道作业，必须安排专人负责安全监护。登高作业时必须吊挂安全带，并禁止安全带高挂低用。

6.2.6使用钻机打钻过程中，施工人员必须裸手作业，扎紧袖口，严禁戴手套作业，防止钻杆扭卷伤人。

6.2.7施工前必须对钻具进行认真检查，确保钻具能正常使用，延长钻杆必须符合完好标准，以防钻杆扭曲、断裂。

6.2.8推进速度和钻进速度要适当，防止卡钻损坏钻杆、钻头，钻杆与钻机应成一条直线。

6.2.9打钻过程中，密切注意顶板变化和漏矸情况，如发现异常，立即停止施工，待处理完安全隐患，确保安全后方可继续施工。

- 6.3注浆施工安全技术要求

6.3.1注浆人员在注浆期间必须佩戴防护眼镜、橡胶手套等防护用品，作业场所必须备有一定量的清洁用水。

6.3.2注浆前，检查管路及钻孔，检查注浆孔是否畅通，有无堵塞现象。安装注浆管时，注浆人员应站在安全可靠地点；前端要至少有两人操作，操作前，执行“敲帮问顶”安全措施，在保证安全的前提下，进入现场工作，安装管路时，一人操作注射枪，另一人负责观察现场安全情况，在出现安全隐患时要及时提醒并协助操作人员撤离安全地点。

6.3.3前端操作注浆人员和司泵注浆人员要保证注射枪及其注浆泵配件联结牢靠，U行卡已安全卡到位，并在操作过程中防止U型卡脱落，随身应佩戴备用小配件。

6.3.4注浆时，人员要避开注浆管正面位置，以防注浆管意外伤人。

6.3.5封孔时，注浆人员不能正对空口方向，防止浆液外窜伤人，换孔时注浆人员必须在注浆管内压力释放后再拆卸拔枪。注浆过程中要观察是否跑浆，其它钻孔是否异常，有无串浆现象。

6.3.6与注浆无关人员及注浆前方观察人员，必须在注浆孔口6米以外，远距离观察，并佩戴好相应防护用品，随时与司泵人员联系。

6.3.7司泵人员密切注意泵的压力和前端操作人员发出的指令，与前方操作人员通话时必须执行“有问有答”及“手指口述”指令，没有完全听到前方指令，必须再次询问，不得因模糊语言随意停或开设备现象的发生，随时与前方观察人员联系，如钻孔出现连续升压，则应连续注浆，直到达到结束标准。

6.3.8注浆人员要随时注意：当设备运转出现异常时，如压力突然增大、注浆管跳动剧烈等，要立即停机，进行检查处理。注浆作业应组成专门正规队伍，注浆泵由专人负责，有专人监督压力表，注浆要加强信号联系，保证注、停及时，反应快速。

6.3.9司泵人员应保持浆液不吸空，随时观察泵的吸料情况，保持两种材料的比例正常。要根据注浆中的情况，随时调整注浆压力及注浆量。

6.3.10注浆人员严格执行注浆泵操作规程，谨防浆液对人造成伤害；注浆管路要牢靠，各螺丝扣的连接必须拧紧，以防脱出伤人，放浆时，要注意安全，人员避开放浆阀门，防止高压浆液突然喷出，时刻注意压力表变化情况，发现异常情况及时处理。

6.3.11注浆完毕后，应立即用清洗剂（机油和水）清洗缸体和注浆管路，清洗完毕后应将泵、管路等规整码放整齐。

6.3.12如注浆不慎溅到皮肤或眼睛内，应立即用大量清水冲洗，严重者应立即就医，人体不得接触化学注浆材料。

6.3.13进行钻孔、接管、下管、封孔等作业时，应预先检查周围安全情况，防止顶板掉矸砸人，不可违章作业。

6.3.14注浆连接管路时要保证各部位连接牢固。

6.3.15注浆前，注浆地点要敲帮问顶，排除顶、帮浮矸危岩后，再钻孔注浆。

6.3.16一旦发现有围岩松动、跑（漏）浆、注浆压力突然骤降等异常情况，应立即停止注浆，查明原因，采取措施后才可恢复注浆。

6.3.17记录员跟班检查注浆情况，发现问题应立即停止注浆，向技术人员汇报。注浆结束后，要及时清理钻注设备，并进行检修。

6.3.18注浆前要对整个管路系统做压水耐压试验，检查管路上的所有接头、阀门及管件的耐压能力，如有不符合要求的及时更换或调整，直到符合要求时方能开始注浆。

6.3.19每次注浆前对注浆设备等进行严格检查，注浆泵及输浆管各接头要绑紧接牢，注浆过程中，工作人员应观察接头情况，并应避开孔口管位置，避免跑管伤人。

6.3.20注浆过程精力集中，注意观察机具运行情况，钻眼过程操作人员要站在风钻旁侧，预防喷水、喷沙伤人，开放阀门、拆卸注浆管路时要避开正面方向。在注浆过程中，在注浆点10m范围内应避免其他无关人员进入，以防止被渗漏的浆液或压力浆液击伤。

6.3.21任何参与注浆人员必须熟知与注浆地点相关的作业规程及操作规程要求，熟悉避灾路线并保证在实际工作中严格遵守。

6.3.22煤矿井下禁止存储高分子材料，严禁两种不同用途的高分子材料同时或混合使用。

6.3.23矿方应撤出受威胁区域内与注浆无关的人员，在独头巷道内使用高分子材料作业，应停止作业点以内巷道内的其他作业，撤出作业点以内独头巷道内的所有人员。

6.3.24矿方注浆前应将高压供水管路延接至注浆地点，并配备干粉、CO2灭火器材以及适量清水。

6.3.25材料使用时，井巷空气成分应符合《煤矿安全规程》要求，并设专人在注浆地点和工作面回风巷随时监测CH4、CO、CO2、O2和温度变化情况，发现煤岩体温度及CO、CO2异常时立即停止工作面内全部作业，撤出受影响的全部人员，按照相关应急预案立即处理。

6.3.26严禁使用发泡高分子材料处理自燃发火隐患区，严禁向煤层高冒区、空洞区、明火防治重点区等较大空间内直接注浆，当无其他技术方法进行处理时，应当先进行预处理，实施可控注浆，防止注浆材料大量聚集放热反应。

# 7注浆效果检查

注浆结束前，必须对注浆效果进行检查，确认已达到注浆结束标准，方可结束注浆。否则必须进行补孔注浆。效果检查的主要方法为矿压分析法、直观检查法、注浆量统计分析法。

7.1 矿压分析法：分析注浆后巷道围岩的变形量及锚杆的受力情况，顶板的破碎情况判定注浆效果；

7.2 注浆量统计分析法：对注浆记录进行统计分析，检查每孔压力流量是否达到注浆结束标准，有无漏浆，串浆情况，从而反算浆液扩散范围；检查本循环所有注浆孔是否都按规定进行了注浆，有无漏注或无法注浆的情况，判定注浆效果。

7.3直观检查法：在工作面回采过程中观察浆液扩散情况，煤岩体是否达到了有效的固结，有无漏水和漏浆现象，完善和修改下次循环注浆参数。

附表1

钻 孔 记 录 表

工作面里程：

起止时间：    年  月  日  时   分   ～    年  月  日  时  分

钻机种类及型号：

| 孔号 | 孔深 | 起止时间 | 下管深度 | 地层情况描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明

1.地层有变化，一个孔可分段记录，并有小计；

2.情况描述：地层情况，有无地质构造；

3.注：钻孔，下管时异常情况记录。

记录：             负责人：            时间：

附表2

注 浆 记 录 表

工作面里程：                 孔号：          孔深：

注浆泵种类及型号：           注浆开始时间：  年  月  日  时  分

| 时间 | 浆液种类 | 配合比 | 凝胶时间（分、秒） | 压力（MPa） | 流量（L/min） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

总注浆量：           材料消耗：

填表说明

1.备注栏填漏浆，串浆情况；

2.记录压力异常情况；

3.凝胶时间可估算。

记录人：             负责人：            时间：

附表3

注 浆 效 果 统 计 表

注浆时间：   年  月  日  时   分   ～    年  月  日  时  分

注浆里程：

注浆形式：

| 设计孔号 | 孔深（m） | 浆液种类 | 终压（MPa） | 注浆管（m） | 注浆量（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明

1.备注栏填注浆情况，有无漏浆，串浆等；

2.统计表后应附注浆记录。

整理人：             复核人：            时间：