ICS 73.040

D24

中国煤炭学会团体标准

代替GB/T17608-1998

多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法

Similar simulation test method for multi-source coal-based solid waste paste filling materials

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中国煤炭学会

发 布

CCS

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国煤炭学会提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：安徽理工大学、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司

本文件主要起草人：

# 引    言

来自煤矿、燃煤电厂和煤化工企业等多个行业的多源煤基固废材料不仅成为制约我国中西部煤电与煤化工基地绿色发展的瓶颈，而且这些固废堆存在地面渣场，严重污染了地表环境，因此急需对多源煤基固废材料进行规模化处理，以促进煤化工行业的绿色可持续发展。由于多源煤基固废材料存在种类多，小粒径占比大的特点，使得膏体充填技术成为规模处置多源煤基固废最现实的解决途径。

在开展多源煤基固废膏体充填基础研究中，往往需要采用相似材料模拟方法研究多源煤基固废充填至井下后覆岩的运移变形与充填体的压缩规律。在物理模型中，模拟充填体的相似材料与现场多源煤基固废膏体充填材料在压缩性能方面的相似性是充填开采物理模拟的关键，充填体的相似性决定了覆岩运移变形的准确性。目前，关于充填材料压缩特性相似模拟测试方法尚无行业统一的规范和标准，因此有必要制定多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法的测试标准。

目    录

前    言	2

引  言	3

多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法	5

1  范围	5

2  规范性引用文件	5

3  术语和定义	5

3.1 多源煤基固废 Multi-source coal-based solid waste	5

3.2 膏体充填材料  Paste filling material	5

3.3 相似充填材料 Similar filling material	5

3.4 相似常数 Similarity constant	6

3.5 理论压缩曲线 Theoretical compression curve	6

3.6 胶状材料 Colloidal material	6

4  测试原理	6

5 测试设备和仪器	6

6 材料选择要求	6

7 测试步骤及要求	6

7.1膏体充填材料压缩特性测试步骤	6

7.2 相似充填材料压缩特性测试步骤	7

8 测试结果评价与分析	7

多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法

# 1 范围

本标准规定了多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法的测试原理与目的、测试仪器和设备、材料选择和准备、测试步骤和结果表述。

本标准适用于多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法中相似充填体的材料选择和测试。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18599-2020    一般固体废物储存和填埋污染控制标准

GBT1346-2011    水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 2611        试验机通用技术要求

GB/T 16491-2008  电子式万能试验机

GB/T 1596-2017   用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 29162-2012  煤矸石分类

GB/T 37785-2019  烟气脱硫石膏

NB/T 51019–2014  固体充填材料压实特性测试方法

NB/T 51070–2017  煤矿膏体充填材料试验方法

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

## 3.1 多源煤基固废 multi-source coal-based solid waste

源于煤矿、电厂、煤化工厂等煤炭产业链中产生的煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、炉底渣、气化渣等固体废弃物。

## 3.2 膏体充填材料 paste filling material

以煤矸石为粗骨料，脱硫石膏、气化渣、炉底渣为细骨料，粉煤灰和水泥为胶凝材料，按适当比例混合、搅拌均匀后充填到煤矿井下采空区，浆体状态流动性良好，养护一段时间后形成一定强度的复合材料。

## 3.3 相似充填材料 similar filling material

在物理模拟实验中，与膏体充填材料在压缩变形方面具有一定相似性的用于充填开采物理模型的混合材料。

## 3.4 相似常数 similarity constant

模型物理量同原型物理量之比。

## 3.5 理论压缩曲线 theoretical compression curve

原型中所用充填材料的压缩应力数据按应力相似常数进行缩小后，与其应变绘制的压缩曲线，为模型中充填体相似材料的压缩曲线。

## 3.6 胶状材料 colloidal material

初期具有一定流动性且逐渐凝固变硬的无毒无害的凝胶状复合材料，包括硅凝胶、液体胶和环氧树脂胶。

# 4 测试原理

基于相似理论与原则，通过多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟测试，得到适用于膏体充填物理模拟实验的相似充填材料，使物理模型中的覆岩和充填体与原型在运移变形规律方面具备相似性。

# 5 测试设备和仪器

测试设备和仪器包括：

（a）压实容器直径应大于等于5倍膏体充填材料组份中的最大颗粒粒径，高径比符合NB/T 51019 – 2014标准中4（b）规定。

（b）压力试验机的技术要求符合GB/T 2611或GB/T 16491-2008标准，要求精度为试验力0.01kN,位移0.01mm。

# 6 材料选择要求

（a）多源煤基固废材料组份中煤矸石的粒径小于等于15mm；气化渣和炉底渣的粒径小于等于2.5mm；粉煤灰、脱硫石膏粒径无要求。粉煤灰符合GB/T 1596-2017中的3.1定义。煤矸石符合GB/T 29162-2012中3.1定义。

（b）选用不同密度、硬度、变形性能和凝固时间的胶状材料作为物理模型膏体充填体相似材料组份。

（c）多源煤基固废膏体充填材料初终凝时间与相似模拟材料在同等养护条件下符合时间相似常数，初终凝时间测试符合标准GBT1346-2011中8.3和8.4规定。

# 7 测试步骤及要求

## 7.1膏体充填材料压缩特性测试步骤

（a）选用煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、炉底渣和气化渣细颗粒材料组成的多源煤基固废材料按照一定配比制成膏体充填材料，膏体充填材料制备步骤参照NB/T 51070–2017中4和5。

（b）将终凝后的多源煤基固废膏体充填材料装入压实容器内进行压缩，装料高度为容器直径的1倍（确定倍数，给出参考标准），压力试验机采用力加载，加载速率为0.1kN/s，压缩测试步骤按照NB/T 51019 – 2014标准中6规定进行，获得加载压力和位移数据。

## 7.2 相似充填材料压缩特性测试步骤

（a）设置试验机压力数值达到0.01kN 后自动记录压力和位移，记录间隔 1.0s，压力记录精确至0.01kN，位移记录精确至0.01mm。

（b）将终凝后的胶状材料装入压实容器，以0.01kN/s的力加载速率对胶状材料进行缓慢加载，加载至0.8-1.0 kN停止，获得胶状材料的加载压力和位移数据。

（c）按照本标准7.2（b）步骤测试其余不同配比和不同压缩性能的胶状材料，测试数量根据实际情况进行，宜不小于10个。

# 8 测试结果评价与分析

（a）将压缩测试获得的加载压力和位移数据换算成应力和应变，应力和应变的计算方法参照NB/T 51019 – 2014标准中7.1规定。

（b）按照应力相似常数对原型膏体充填材料的压缩应力值进行等比缩小，以应力（MPa或kPa）为横坐标，应变为纵坐标绘制相似充填材料理论压缩曲线。

（c）将胶状材料压缩曲线与相似充填材料理论压缩曲线进行对照。

（d）适用于物理模型的相似充填材料压缩曲线和理论压缩曲线在同一应力下的应变相差幅度应小于等于10%。否则按照7.2（b）步骤继续测试不同性能胶状材料，直至所测胶状材料与理论压缩曲线的趋势和应变数值相差幅度小于等于10%，此即为适用于物理模型的相似充填材料。

（e）相似充填材料的理论压缩曲线和胶状材料的压缩曲线对比示例图如图1所示。

图1 压缩曲线对比示例图