《多源煤基固废膏体充填材料技术规范》

编  制  说  明

目    录

一、制定标准的背景、目的和意义	3

二、工作简况	5

2.1 任务来源	5

2.2 标准主要起草人及其所做的工作	5

2.3 主要工作过程	5

三、标准编制目的及原则	7

3.1 标准编制目的	7

3.2 标准编制原则	7

四、标准主要技术内容制定的说明	8

4.1 范围	8

4.2 规范性引用文件	8

4.3 术语与定义	9

4.3.1 多源煤基固废multi-source coal-based solid waste	9

4.3.2 多源煤基固废膏体充填材料multi-source coal-based solid waste paste filling material	9

4.3.3 颗粒级配particle size distribution	9

4.3.4 质量浓度mass concentration	9

4.3.5 凝结时间setting time	9

4.3.6 塌落度slump	9

4.3.7 泌水率bleeding ratio	10

4.3.8 屈服应力yield stress	10

4.3.9 单轴抗压强度uniaxial compressive strength	10

4.4 材料分析技术	10

4.4.1 颗粒级配分析	10

4.4.2 微观形貌分析	10

4.4.3 矿物成分分析	10

4.4.4 重金属含量分析	10

4.5 技术要求	11

4.5.1 材料组分	11

4.5.2 材料粒径	11

4.5.3 单轴抗压强度	11

4.5.4 凝结时间	11

4.5.5 塌落度	11

4.5.6 泌水率	12

4.5.7 流变特性	12

4.6 膏体材料制备	12

4.6.1 存储设施及条件	12

4.6.2 材料粒径	12

4.6.3 质量浓度	13

4.6.4 膏体材料制备	13

4.7 性能测试及验证	13

4.7.1 凝结时间测试及验证	13

4.7.2 塌落度测试及验证	13

4.7.3 泌水率测试及验证	14

4.7.4 抗压强度测试及验证	15

4.7.5 流变性测试及验证	17

4.8 检验规则	17

4.8.1 检验分类	17

4.8.2 判定规则	17

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系	17

六、重大分歧意见的处理经过和依据	17

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议	18

八、贯彻标准的要求和措施建议	18

九、废止现行有关标准的建议	18

十、其他应予说明的事项	18

《多源煤基固废膏体充填材料技术规范》

编  制  说  明

# 一、制定标准的背景、目的和意义

长期以来，“富煤贫油少气”的资源赋存格局奠定了煤炭在我国能源生产和消费中的主体地位，为我国经济建设和社会发展做出了巨大贡献。但长期大规模、高强度的煤炭开采造成生态环境严重破坏，同时，在煤炭生产中不可避免地产生以煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、气化渣和炉底渣为主的煤基固废，仅2020年产量即超过10亿t。固废产量大、利用率低、储量大，造成矿区生态环境的进一步污染破坏。

党的二十大报告指出“深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用”，对煤炭的绿色清洁高效利用提出更高的要求。党的十九届四中全会提出“实行最严格的生态环境保护制度，全面建立资源高效利用制度”，“十四五”规划和远景目标提出要“加强大宗固体废弃物综合利用”、“全面提高资源利用效率”。国家发展和改革委员会先后印发《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》、《关于开展大宗固体废弃物综合利用示范的通知》，指出在煤炭行业推广“煤矸石井下充填＋地面回填”，促进矸石减量；建立“梯级回收＋生态修复＋封存保护”体系，推动绿色矿山建设。2022年国家能源局、科学技术部发布关于印发《“十四五”能源领域科技创新规划》的通知，明确提出集中攻关固体废弃物充填采煤技术，开展矿区典型大宗固废资源化利用示范；同年，生态环境部等7部门印发《减污降碳协同增效实施方案》推进固废污染防治协同控制，推动煤矸石、粉煤灰、尾矿、冶炼渣等工业固废资源利用或替代建材生产原料，到2025年新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。由此可以看出，煤基固废处置已成为制约煤炭绿色高效开采的关键环节。

通过对煤基固废的理化性质分析可知，多源煤基固废在环境、资源、材料等方面存在特有的多重属性，为其无害化、资源化和规模化充填应用奠定基础。

（1）环境属性。煤基固废的理化性质与环境安全密切相关，具备环境属性。首先，多数煤基固废重金属质量分数和浸出量一般可按Ⅰ类固废进行安全堆存和回填等；少数Ⅱ类煤基固废可采取吸附解吸、络合钝化等技术手段降低其毒害性，再进行分级分类安全利用。其次，煤基固废堆积在地表，侵占大量土地，环境污染风险大，且存在滑坡等地质灾害隐患，威胁群众人身安全和身心健康，损害政企发展形象，降低居民生活幸福感，破坏社会和谐和人文环境。煤基固废被科学合理地处置到地下空间，可修复地表生态，保护井上下水体和地层结构，改善井下安全环境，与地表生态、井下环境融为一体的同时又起到修复和保护作用。

（2）资源属性。煤基固废是一种放错地方的资源，通过技术创新可以在矿山充填领域发挥其资源属性。煤矸石中富含的高岭土在高温煅烧或活性激发后会转变为火山灰，可用于水泥基充填材料。气化细渣富含硅铝元素，通过脱水、分选或活化、改性等方法制备高灰产品或PAC、水玻璃等，用于充填吸附和胶结辅助材料。气化粗渣、炉底渣和脱硫石膏通过机械/化学活化、增钙活化和表面络合活化等手段提高其火山灰胶凝特性；各类粉煤灰活性差异大，可采取分级分选措施优选活性指数大的粉煤灰作为目标胶凝材料；对多种煤基固废进行级配改善、优化和耦合活化等手段制备活性指数＞70%的高活性复合粉体，用于充填胶凝材料等，实现煤基固废资源化利用。

（3）材料属性。煤基固废是以煤为主线的煤电化产业链排放的固体废弃物，可以直接或间接利用，具备材料属性。在煤矿充填领域，煤基固废充填材料应符合国家标准GB18599-2020。煤矸石、炉底渣、气化渣、粉煤灰等因其富含多孔结构或火山灰活性成分可作为井下充填吸附材料、胶凝材料以及充填输送润滑材料等。煤基固废的粒度和成分存在互补和协同特性，通过合理搭配并加入外加剂和水制备成充填料浆，以管路泵送方式输送至地下空间，实现固废处置、煤炭置换、减损减沉等充填目标。未来还可进一步开展储库式、防渗式、防辐射等结构性、功能性、战略性充填。

井下充填技术经过数十年发展，在我国煤矿的应用已遍地开花，成为规模化处置固废的重要途径。目前我国井下充填已基本形成了固体充填、膏体充填、高水充填和离层注浆等为主体的技术体系和应用格局。除高水充填外，其余充填开采技术均有效处置和消纳了固废，如固体充填主要以煤矸石为主、粉煤灰为辅作为充填材料，膏体充填在煤矿的应用主要以粉煤灰、煤矸石等为充填材料，离层注浆充填常见充填材料为粉煤灰、矸石粉等，这些充填技术主要以煤矸石和粉煤灰为充填材料，对脱硫石膏、气化渣和炉底渣等煤基固废的综合利用较少。因而，多源煤基固废井下绿色充填具有广阔发展空间和应用前景。

因此，为实现煤基固废无害化、减量化、资源化和规模化综合利用，本标准提出《多源煤基固废膏体充填材料技术规范》，规定多源煤基固废膏体充填材料制备的材料组分、制备技术要求、制备方法、性能测试及验证和检验规则等。

# 二、工作简况

## 2.1 任务来源

目前国内外虽然对于煤矸石固体废弃物的综合利用及充填技术已经形成了一系列的国家标准和行业标准，但是主要以煤矸石和粉煤灰为充填材料，对脱硫石膏、气化渣和炉底渣等煤基固废的综合利用较少，严重制约着煤炭绿色清洁高效利用。

《多源煤基固废膏体充填材料技术规范》（以下简称《技术规范》）制订项目属中国煤炭工业协会团体标准。项目计划编号为t/ccs2021071，以安徽理工大学、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司为主要起草单位，根据《关于征集2021年中国煤炭学会团体标准立项计划的通知》文件，本标准由中国煤炭学会归口。

## 2.2 标准主要起草人及其所做的工作

本标准主要起草单位和起草人及其所做的工作详见表1。

表1 主要起草单位和起草人及其工作内容

| 序号 | 参编单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安徽理工大学 | 标准编制总负责，负责标准审核、进度把控、标准编制及修改等工作 |
| 2 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 提供企业生产、经营资料，协助完成市场及生产技术调研 |

## 2.3 主要工作过程

根据中国煤炭工业协会文件关于《多源煤基固废膏体充填材料技术规范》团体标准项目的立项要求，起草单位成立了标准起草组，几经修改形成标准初稿。标准内容中膏体充填材料及其制备技术要求及初稿存在的问题需要进行广泛地征询行业意见，因而起草组采取如下征求意见行动。

2020年4月至2023年10月，起草单位发文向行业相关专家、研究单位、生产企业、科研单位等征求意见，具体如下：

2020年4月至8月，组织人员收集了本项目涉及的国内标准文献和资料，了解相关方法和原理，并对收集的资料进行汇总、分析和比对，确定了该标准项目的基本方向。

2020年4月10日，在安徽理工大学召开第一次起草小组工作会议，确定工作范围，明确职责、任务分工及标准关键技术指标的研究任务。2020年4月26日标准负责单位组织相关单位在安徽理工大学召开了标准启动研讨会，安徽理工大学、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、中国矿业大学、中国矿业大学（北京）、合肥综合性国家科学中心能源研究院、山西焦煤山煤国际能源集团股份有限公司等单位的36人参加会议。

2020年8月至10月，先后组织人员实地走访调研了山西焦煤集团、山东能源集团、宁夏煤业有限责任公司等企业的充填开采示范矿井，确定了该标准项目的适用范围、定义、分类的主要技术指标。组织起草小组进行了标准框架内容的专题研讨，广泛征求有关了充填开采的意见。

2020年11月至2021年2月，标准起草小组召开了第二次起草小组会议，结合前期调研情况确定了具体技术指标，重点就材料组分及制备进行研讨，形成了《多源煤基固废膏体充填材料技术规范》标准初稿。

2021年3月至7月，前期在安徽理工大学会议室召开了《多源煤基固废膏体充填材料技术规范》质量讨论会，邀请了中国矿业大学、中国矿业大学（北京）、山东科技大学、国家能源集团等单位约30余人参加，会议对《多源煤基固废膏体充填材料技术规范》提出修改意见，会后袁亮院士组织起草小组针对专家意见进行修改完善，并安排专人负责申报。

2023年7月13日，召开内部研讨会，就各参编单位提交的技术支撑性材料进行汇总，进一步完善标准草案。

2023年9月24日，标准编制组组织召开第二次专家研讨会，针对各位专家及与会人员的建议，对《多源煤基固废膏体充填材料技术规范》草案修改，并编制完成草案的编制说明。拟准备提交中国煤炭学会。

# 三、标准编制目的及原则

## 3.1 标准编制目的

煤炭生产、加工、消费、利用的庞大产业链，为我国经济社会的蓬勃快速发展奠定了雄厚的工业基础。但是，在煤炭开采和利用过程中不可避免地产生了大量的固体废弃物，仅2020年我国工业固废产出中，以煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、气化渣和炉底渣为主的煤基固废产量超过10亿t。固废的综合利用率低，储量大，严重污染矿区的生态环境，煤基固废处置利用迫在眉睫。近些年来，虽然制定了众多关于绿色充填的相关技术标准，如《煤矿膏体充填材料试验方法》（NB/T 51070-2017）、《煤矿膏体充填开采技术规范》（NB/T 10727-2021）、《煤矿膏体充填留巷开采技术规范》（NB/T 10728-2021）等，但是目前的相关标准中多以煤矸石和粉煤灰制备充填材料，涉及多源煤基固废的利用相对较少。

在整合以往专家制定的绿色充填相关标准基础上，增加以脱硫石膏、气化渣和炉底渣等煤基固废材料，形成以多源煤基固废制备膏体充填材料的技术规范，实现多源煤基固废的规模化和无害化处置。本标准创新性提出了多源煤基固废膏体充填材料制备的材料组分、制备技术要求、制备方法、性能测试及验证和检验规则等，符合煤炭绿色智能开采和洁净高效低碳利用行业主要攻关方向及新发展理念要求，顺应“碳达峰、碳中和”战略，有利于促进煤炭开采高质量化、环境低损伤化和绿色低碳化发展，具有良好的社会、经济和环境效益。

## 3.2 标准编制原则

本文件编制依据“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本文件严格按照《标准化工作导则-第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定进行编写和表述。

本文件依据《煤矿膏体充填材料试验方法》（NB/T 51070-2017）、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T 70-2009）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001，2013年修订版）、《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）等，在系统总结我国煤基固废综合利用和充填开采技术成果的基础上，创新性提出多源煤基固废膏体充填材料的技术规范，规定了多源煤基固废膏体充填材料的材料组分、制备技术要求、制备方法、性能测试及验证和检验规则等。

标准注重工程实践与研究成果的科学应用，项目组系统收集了前人及行业内的有关研究资料，对多源煤基固废绿色充填基础理论与技术体系进行归纳和总结，提出了多源煤基固废膏体充填材料的技术规范。同时，在《技术规范》上采用现行的国家标准和行业标准，以保证标准中技术指标的准确性和科学性。通过召开专家研讨会研究讨论了标准的主要内容，听取了意见和建议，修改并完善了编写提纲。按照编制原则和编写提纲，确定了标准的主要内容。

# 四、标准主要技术内容制定的说明

## 4.1 范围

本文件规定了多源煤基固废膏体充填材料的材料组分、制备技术要求、制备方法、性能测试及验证和检验规则等。

本标准适用于煤矿井下采空区注充用多源煤基固废膏体充填材料，其它处理固废充填工程的煤基固废膏体充填材料亦可参照使用。

## 4.2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 51450-2022  金属非金属矿山充填工程技术标准

GB/T 9142-2021   建筑施工机械与设备 混凝土搅拌机

GB 18599-2020    一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 39489-2020  全尾砂膏体充填技术规范

GB/T 50123-2019  土工试验方法标准

GB 15618-2018    土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 50080-2016  普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 6003.2-2012 试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛

GB/T 1346-2011   水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 3159-2008   液压式万能试验机

GB/T 50081-2002  普通混凝土力学性能试验方法标准

NB/T 51070-2017  煤矿膏体充填材料试验方法

JGJ/T 70-2009     建筑砂浆基本性能试验方法标准

JG 237-2008      混凝土试模

## 4.3 术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 4.3.1 多源煤基固废multi-source coal-based solid waste

源于煤矿、电厂、煤化工厂等煤炭产业链中产生的煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、炉底渣、气化渣等固体废弃物。

### 4.3.2 多源煤基固废膏体充填材料multi-source coal-based solid waste paste filling material

以煤矸石为粗骨料，脱硫石膏、气化渣、炉底渣为细骨料，粉煤灰和水泥为胶凝材料，按适当比例混合、搅拌均匀后充填到煤矿井下采空区，浆体状态流动性良好，养护一段时间后形成一定强度的复合材料。

### 4.3.3 颗粒级配particle size distribution

多源煤基固废充填材料各级粒径颗粒的分布情况。

### 4.3.4 质量浓度mass concentration

多源煤基固废充填材料与水泥、水混合均匀后固体组分占混合物总组分的质量百分比。

[参考：GB/T 39489-2020，3.3]

### 4.3.5 凝结时间setting time

试针沉入多源煤基固废充填材料按照本标的质量浓度制成料浆至一定深度所需的时间。初凝时间和终凝时间使用初凝用试针和终凝用试针分别测定。

[参考：GB/T 1346-2011，3.2]

### 4.3.6 塌落度slump

多源煤基固废充填材料在自重状态下自然塌落的最终高度与塌落度筒高度的差值。

[参考：GB/T 39489-2020，3.4]

### 4.3.7 泌水率bleeding ratio

多源煤基固废充填材料按照一定比例充分混合后，在运输、振捣、泵送的过程中粗骨料下沉、水分上浮的现象称为泌水，泌水率为析出水量与料浆含水量的质量百分比。

[参考：GB/T 39489-2020，3.6]

### 4.3.8 屈服应力yield stress

多源煤基固废充填材料从静止状态变化到流动状态需克服的临界剪切应力。

[参考：GB/T 39489-2020，3.5]

### 4.3.9 单轴抗压强度uniaxial compressive strength

多源煤基固废充填体在单向受压至破坏时，单位面积上所能承受的荷载。

[参考：GB/T 39489-2020，3.15]

## 4.4 材料分析技术

### 4.4.1 颗粒级配分析

利用激光粒度仪分析直径1 mm以下的颗粒级配，利用不同目数的钢制筛网筛分获取直径1 mm以上的颗粒级配。

### 4.4.2 微观形貌分析

利用电镜扫描（SEM）对多源煤基固废材料的微观形貌进行测试。

### 4.4.3 矿物成分分析

利用X射线衍射（XRD）、X荧光光谱（XRF）等技术手段，对多源煤基固废材料的矿物成分进行测试。测试分析方法按照标准GB/T 50123-2019中第59章的规定。

### 4.4.4 重金属含量分析

利用电感耦合等离子谱（ICP）等技术手段，对多源煤基固废材料的重金属含量等进行测试，测试结果应满足标准GB 18599-2020和GB 15618-2018的要求。

## 4.5 技术要求

### 4.5.1 材料组分

4.5.1.1 多源煤基固废充填材料主要包括破碎矸石、粉煤灰、气化渣、脱硫石膏、炉底渣等煤炭产业链中产生的固体废弃物。

4.5.1.2 为了满足强度要求，可添加适当比例的水泥及速凝剂以提高充填体强度。

4.5.1.3 为了满足流动性要求，可添加适当比例的减水剂以降低浆体黏度。

4.5.1.4 各组分比例宜根据具体煤矿固废产量灵活调整，应以满足浆体输送的流动性和充填体的强度要求为目标。

### 4.5.2 材料粒径

4.5.2.1 多源煤基固废充填材料中，煤矸石粒径不应大于15 mm，气化渣粒径不应大于2.5 mm，炉底渣粒径不应超过2.5 mm。

4.5.2.2 粉煤灰和脱硫石膏粒径较细，在过滤掉直径1 mm以上结块后可直接作为充填材料。

### 4.5.3 单轴抗压强度

4.5.3.1 多源煤基固废充填体单轴抗压强度不得低于表1规定指标：

表1 多源煤基固废充填体单轴抗压强度指标

| 龄期 | 8 h | 1 d | 7 d | 28 d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | ≥0.1 MPa | ≥0.25 MPa | ≥1.3 MPa | ≥2 MPa |

4.5.3.2 多源煤基固废充填体添加水泥提高单轴抗压强度时，应当在确保满足强度要求的基础上控制充填成本。

### 4.5.4 凝结时间

4.5.4.1 多源煤基固废膏体充填材料初凝时间不小于4 h，不大于6 h。

4.5.4.2 多源煤基固废膏体充填材料终凝时间不小于8 h，不大于12 h。

### 4.5.5 塌落度

4.5.5.1 塌落度试验应按现行国家标准GB/T 50080的有关规定执行。

4.5.5.2 多源煤基固废膏体充填料浆塌落度不小于180 mm，不大于260 mm。

### 4.5.6 泌水率

多源煤基固废膏体充填料浆泌水率不小于1.5%，不大于5%。

### 4.5.7 流变特性

4.5.7.1 充填料浆屈服应力和黏度等流变参数宜通过旋转流变仪和毛细管黏度计测定，对于含粗颗粒的多源煤基固废膏体充填料浆，应通过环管试验确定沿程阻力损失及局部阻力损失。

4.5.7.2 多源煤基固废膏体料浆屈服应力范围应在100~200 Pa，符合标准GB/T 39489-2020的有关规定。

## 4.6 膏体材料制备

### 4.6.1 存储设施及条件

4.6.1.1存储设施

多源煤基固废膏体充填材料存储设施应满足下列要求：

（a）水泥、粉煤灰等胶凝材料采用仓式存储；

（b）煤矸石、气化渣、炉底渣等粗骨料采用仓式存储或地面堆存；

（c）液体采用罐装存储。

4.6.1.2储存条件

多源煤基固废膏体充填材料储存条件应满足下列要求：

（a）水泥、粉煤灰等胶凝材料应密封存储，防止受潮；

（b）煤矸石、气化渣、炉底渣等粗骨料应进行顶部遮挡，防止雨雪天气造成骨料含水量变化。

### 4.6.2 材料粒径

4.6.2.1 筛网应符合标准GB/T 6003.2-2012第二部分：金属穿孔板试验筛的规定；

4.6.2.2 采用圆孔直径15 mm的钢制筛网对煤矸石进行筛分。

4.6.2.3 采用圆孔直径2.5 mm的钢制筛网对气化渣和炉底渣进行筛分。

4.6.2.4 采用圆孔直径1 mm的钢制筛网对粉煤灰、脱硫石膏和水泥进行筛分，去除结块。

### 4.6.3 质量浓度

式中：Q——质量浓度，%；

wg——充填材料中固体的质量，kg；

ws——充填材料中水的质量，kg。

### 4.6.4 膏体材料制备

4.6.4.1 采用本标准4.6.2筛分的多源煤基固废材料粒径，根据本标准4.6.3的质量浓度计算公式，制备出符合要求的多源煤基固废膏体充填材料。

4.6.4.2 多源煤基固废膏体充填材料的搅拌应采用机械搅拌。采用煤矸石作为粗骨料，宜选用混凝土搅拌机，符合标准GB/T 9142-2021的规定。

4.6.4.3 对制备的多源煤基固废材料进行验证时，取样时间不宜超过15 min。

## 4.7 性能测试及验证

### 4.7.1 凝结时间测试及验证

多源煤基固废膏体充填材料初终凝时间测试应参照标准NB/T 51070-2017中8的要求进行。

4.7.1.1 仪器和设备

仪器和设备的选型应符合标准NB/T 51070-2017中8.2的要求。

4.7.1.2 试验步骤

采用本标准4.6.4中取样或制备的多源煤基固废膏体充填材料，按照标准JGJ/T 70-2009中8.0.3的规定进行。试验测试过程中保持实验室与充填现场具有相同的温度、湿度。结果计算应符合标准NB/T 51070-2017中8.4规定进行。

4.7.1.3 结果验证

选2组本标准4.6.4中制备的多源煤基固废膏体充填材料，以2组试验结果的平均值作为该多源煤基固废膏体充填材料的凝结时间值；两次试验结果的误差不应大于30 min，且需满足本标准4.5.4中对凝结时间的要求。

### 4.7.2 塌落度测试及验证

多源煤基固废膏体充填材料塌落度测试应参照标准NB/T 51070-2017中6的要求进行。

4.7.2.1 仪器和设备

4.7.2.1.1 多源煤基固废膏体充填体塌落度仪：符合标准NB/T 51070-2017中有关技术要求规定。

4.7.2.1.2 试验筒、勺子、钢卷尺：符合标准NB/T 51070-2017中6.1.2的有关技术要求规定。

4.7.2.1.3 塌落度板：符合标准JG/T 248-2009中有关技术要求的规定。

4.7.2.1.4 手持式搅拌器：转速0~580 r/min。

4.7.2.1.5 塌落度标尺：量程为300 mm，分度值不大于0.5 mm。

4.7.2.2 试验步骤

4.7.2.2.1 取3组混合好的多源煤基固废膏体充填材料，在试验筒中采用手持式搅拌器进行搅拌3 min，随后移至塌落度筒旁。

4.7.2.2.2 采用标准NB/T 51070-2017中6.1.3的实验步骤开展多源煤基固废膏体充填材料塌落度测试，测试过程中保持实验室与充填现场具有相同的温度、湿度。

4.7.2.3 结果计算

塌落度值 = 塌落度筒高度 - 塌落后多源煤基固废膏体材料的最大高度，测量精确至1 mm，结果表达修约值5 mm。

4.7.2.4 结果验证

取3组制备好的多源煤基固废膏体充填材料开展塌落度测试，取3组测试结果的平均值作为实验值，应满足本标准4.5.5中对塌落度的要求。

### 4.7.3 泌水率测试及验证

多源煤基固废膏体充填材料泌水率测试应参照标准NB/T 51070-2017中7的要求进行。

4.7.3.1 仪器和设备

4.7.3.1.1 多源煤基固废膏体充填材料泌水率的测试仪器应符合标准NB/T 51070-2017中7.2的规定要求。

4.7.3.1.2 电子天平：量程1 kg，精度0.01 g。

4.7.3.1.3 台秤：量程5 kg，精度0.01 g。

4.7.3.2 试验步骤

取本标准4.6.4制备的多源煤基固废膏体充填材料，一次性装入试样筒中，采用标准NB/T 51070-2017中7.2规定的技术步骤进行测试。试验过程中与充填现场具有相同的温度、湿度。

4.7.3.3 结果计算

泌水率应按照下式进行计算：

式中：B——泌水率，%；

GW——泌水总质量，g；

G0——试样筒质量，g；

G1——试样筒和试样总质量，g；

G——膏体充填材料总质量，g；

W——膏体充填材料总用水量，g。

4.7.3.4 结果验证

取3组本标准4.6.4制备的多源煤基固废膏体充填材料测试泌水率。利用本标准4.7.3.3的计算公式计算3组泌水率，精度精确至0.1%，取3组测试结果的平均值作为实验值，需满足本标准4.5.6中对泌水率的要求。

### 4.7.4 抗压强度测试及验证

多源煤基固废膏体充填材料标准试件制作、养护及抗压强度测试参照标准NB/T 51070-2017中4和9的规定进行。

4.7.4.1 膏体充填材料标准试件制作

4.7.4.1.1 取制备好的多源煤基固废膏体料浆，装入标准试模中。采用煤矸石作为粗骨料，当煤矸石粒径小于4.75 mm时，当煤矸石粒径在4.75 mm~10 mm之间时，宜选用边长为100 mm的立方体试模，当煤矸石粒径在10 mm~15 mm之间时，宜选用边长为150 mm的立方体试模。试模的选择应符合标准JG 237-2008的规定。

4.7.4.1.2 待多源煤基固废膏体料浆装入试模充分固化后开始脱模，对脱模后的试件进行恒温恒湿养护。

4.7.4.2 膏体充填材料标准试件养护

4.7.4.2.1 将脱模后的标准试件，立即放入温度为20±2℃、湿度为90%以上的标准恒温恒湿养护箱中进行养护（应与井下充填现场环境保持一致）。

4.7.4.2.2 对养护8 h、1 d、7 d、28 d的标准试件开展抗压强度测试。

4.7.4.3 抗压强度测试

4.7.4.3.1 仪器和设备

液压式万能试验机：选型应符合标准GB/T 3159-2008的规定，测量精度应为0.01，试件的抗压强度不应小于压力机量程的20%，且不应大于量程的80%。

4.7.4.3.2 试验步骤

4.7.4.3.2.1 每个龄期取3个养护中的标准试件进行抗压强度测试。

4.7.4.3.2.2 多源煤基固废膏体充填材料抗压强度测试参照标准NB/T 51070-2017中9.3进行。

4.7.4.3.3 结果计算

4.7.4.3.3.1 多源煤基固废膏体充填材料抗压强度计算公式如下：

式中：R——抗压强度，MPa；

P——破坏荷重，N；

A——受压面积，mm2。

4.7.4.3.3.2 试件各养护龄期的误差范围要求如表2所示：

表2 试件各龄期误差范围

| 龄期 | 误差范围 |
| --- | --- |
| 8 h | ± 10 min |
| 1 d | ± 30 min |
| 7 d | ± 120 min |
| 28 d | ± 120 min |

4.7.4.3.4 结果验证

各龄期的多源煤基固废膏体充填材料标准试件各取3个进行抗压强度测试，取3组试验结果的平均值作为实验值，精确至0.01 MPa，应满足本标4.5.3中对各养护龄期抗压强度的要求。

### 4.7.5 流变性测试及验证

多源煤基固废膏体充填材料流变性试验应参照标准GB/T 39489-2020中附录A有关规定。

## 4.8 检验规则

### 4.8.1 检验分类

4.8.1.1 样品检验由产品使用方的检验部门进行。

4.8.1.2 每组规格样品均需进行检验，检验合格后方可进行井下充填。

4.8.1.3 样品检验项目见表3。

表3 质量检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料粒径 | 4.5.2 | 4.6.2 |
| 2 | 单轴抗压强度 | 4.5.3 | 4.7.4 |
| 3 | 凝结时间 | 4.5.4 | 4.7.1 |
| 4 | 塌落度 | 4.5.5 | 4.7.2 |
| 5 | 泌水率 | 4.5.6 | 4.7.3 |
| 6 | 流变性 | 4.5.7 | 4.7.5 |

### 4.8.2 判定规则

4.8.2.1 检验项目中任一项不符合本标准技术指标时为不合格品。

4.8.2.2 每次试验和检验的样品充分混匀。

4.8.2.3 试验报告中应包括本标准规定的各项测试结果。

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

该标准满足《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国环境保护税法》和《中华人民共和国循环经济促进法》等法律法规的要求。该标准与现行相关法律、法规及标准具有很好的协调一致性。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件在制定的过程中，没有出现重大分歧意见。

# 七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

标准是多源煤基固废膏体充填材料技术规范的通用技术要求，具有系统性、全面性和技术指导性，与现行有关技术标准一起配套使用，对促进多源煤基固废规模化处置和井下绿色充填具有重要意义。因此，建议作为团体标准发布实施。

# 八、贯彻标准的要求和措施建议

为贯彻标准，建议标准发布后，由全国煤炭标准化技术委员会适时发布贯彻标准的通知，并委托起草单位组织培训，切实推动这项标准的贯彻实施。建议自标准发布之日起3个月后实施，以便相关监督部门、技术机构提前做好准备。

# 九、废止现行有关标准的建议

无。

# 十、其他应予说明的事项

无

附件：《多源煤基固废膏体充填材料技术规范》（征求意见稿）征求意见汇总处理表。