《多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法》

编 制 说 明

目  次

一、制定标准的背景、目的和意义	1

二、工作简况	1

2.1 任务来源	1

2.2 标准主要起草人及其所做的工作	2

2.3 主要工作过程	2

三、标准编制目的及原则	3

3.1 标准编制目的	3

3.2 标准编制原则	4

四、标准主要技术内容制定的说明	4

4.1 范围	4

4.2 规范性引用文件	4

4.3 术语和定义	5

4.3.1 多源煤基固废 Multi-source coal-based solid waste	5

4.3.2 膏体充填材料  Paste filling material	5

4.3.3 相似充填材料 Similar filling material	5

4.3.4 相似常数 Similarity constant	5

4.3.5 理论压缩曲线 Theoretical compression curve	6

4.3.6 胶状材料 Colloidal material	6

4.5 测试设备和仪器	6

4.6 材料选择要求	6

4.7 测试步骤	6

4.8 结果表述	7

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系	8

六、重大分歧意见的处理经过和依据	8

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议	8

八、贯彻标准的要求和措施建议	8

九、废止现行有关标准的建议	9

十、其他应予说明的事项	9

《多源煤基固废膏体充填材料压缩特性

相似模拟方法》

编  制  说  明

# 一、制定标准的背景、目的和意义

来自煤矿、燃煤电厂和煤化工企业等多个行业的多源煤基固废材料不仅成为制约我国中西部煤电与煤化工基地绿色发展的瓶颈，而且这些固废堆存在地面渣场，严重污染了地表环境，因此急需对多源煤基固废材料进行规模化处理，以促进煤化工行业的绿色可持续发展。由于多源煤基固废材料存在种类多，小粒径占比大的特点，使得膏体充填技术成为规模处置多源煤基固废最现实的解决途径。

在开展多源煤基固废膏体充填基础研究中，往往需要采用相似材料模拟方法研究多源煤基固废充填至井下后覆岩的运移变形与充填体的压缩规律。在物理模型中，模拟充填体的相似材料与现场多源煤基固废膏体充填材料在压缩性能方面的相似性是充填开采物理模拟的关键，充填体的相似性决定了覆岩运移变形的准确性。目前，关于充填材料压缩特性相似模拟测试方法尚无行业统一的规范和标准，因此有必要制定多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法的测试标准。

# 二、工作简况

## 2.1 任务来源

在开展充填开采相似材料物理模拟实验中，充填材料的相似性是决定实验结果准确与否的关键。目前，仅有固体充填材料压实特性测试方法（NB/T 51019–2014），尚无公开的有关物理模拟充填体相似材料测试方法的标准规范，且充填开采相似材料模拟试验中对充填体相似材料的选择和测试没有形成统一的共识和标准，有必要对相似材料模拟试验中充填体相似材料的测试方法制定相关标准。因此为了提高物理模拟实验中充填体相似材料变形的准确性而制定本标准。本标准国内首次制定。

《多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法》（以下简称《测试方法》）制订项目由中国煤炭学会提出，本标准由中国煤炭学会归口，标准的牵头单位是安徽理工大学。具体任务是在系统分析相似材料物理模拟实验原理的基础上，制订多源煤基固废膏体充填相似材料模拟试验中充填体相似材料的测试原理与目的、测试仪器和设备、材料选择和准备、测试步骤。制订团体标准《多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法》。

## 2.2 标准主要起草人及其所做的工作

本标准主要起草单位和起草人及其所做的工作详见表1。

表1 主要起草单位和起草人及其工作内容

| 序号 | 参编单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安徽理工大学 | 标准编制总负责，负责标准审核、进度把控、标准编制及修改等工作 |
| 2 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 提供企业生产、经营资料，协助提供多源煤基固废材料 |

## 2.3 主要工作过程

根据中国煤炭学会文件关于《多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法》团体标准项目的立项要求，起草单位成立了标准起草组，经过数次修改形成标准初稿。标准内容中多源煤基固废膏体充填相似材料在相似材料物理模拟实验中的应用技术要求及初稿存在的问题需要进行广泛地征询行业意见，因而起草组采取如下征求意见行动。

2022年4月-2023年10月，起草单位发文向行业相关专家、固废充填膏体材料相似模拟测试方法研究单位、生产企业、科研单位等征求意见，具体如下：

2022年4月至8月，组织人员收集了本项目涉及的国内标准文献和资料，了解相关方法和原理，并对收集的资料进行汇总、分析和比对，确定了该标准项目的基本方向。

2022年4月10日，在安徽理工大学召开第一次起草小组工作会议，确定工作范围，明确职责、任务分工及标准关键技术指标的研究任务。2020年4月26日标准负责单位组织相关单位在安徽理工大学召开了标准启动研讨会，安徽理工大学、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、中国矿业大学、中国矿业大学（北京）、合肥综合性国家科学中心能源研究院等单位的36人参加会议。

2022年8月至10月，先后组织人员实地走访调研了山西焦煤集团、山东能源集团、宁夏煤业有限责任公司等企业的充填开采示范矿井，确定了该标准项目的适用范围、定义、分类的主要技术指标。组织起草小组进行了标准框架内容的专题研讨，广泛征求有关了充填开采的意见。

2022年11月至2023年2月，标准起草小组召开了第二次起草小组会议，结合前期调研情况确定了具体技术指标，重点就充填材料相似性问题进行研讨，形成了多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法的标准初稿。

2023年3月至7月，前期在安徽理工大学会议室召开了多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法质量讨论会，邀请了中国矿业大学、中国矿业大学（北京）、山东科技大学、国家能源集团等单位约30余人参加，会议对多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法标准提出修改意见，会后袁亮院士组织起草小组针对专家意见进行修改完善，并安排专人负责申报。

2023年7月13日，标准编制组组织召开第一次专家研讨会，就各参编单位提交的技术支撑性材料进行汇总，进一步完善标准草案。

2023年9月24日，标准编制组组织召开第二次专家研讨会，针对各位专家及与会人员的建议，对《多源煤基固废膏体充填材料压缩特性相似模拟方法》草案修改，并编制完成草案的编制说明。拟准备提交中国煤炭学会。

# 三、标准编制目的及原则

## 3.1 标准编制目的

本标准相似材料的选择主要是根据多源煤基固废的种类多和组份丰富的特点，结合膏体充填材料的流动特性、泵送性能等膏体性能指标和丰富的工程经验，以压缩特性曲线为主要技术指标，选择来源广、易获取的常见材料组合体作为充填开采物理模拟实验中的相似充填材料。以力-应变曲线作为主要技术指标，通过多源煤基固废膏体充填相似材料选择和测试方法，得到适用于膏体充填物理模拟实验的相似充填体，指导物理模型中的覆岩和充填体的变形与原型基本相似。

## 3.2 标准编制原则

本文件编制依据“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则-第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。坚持高起点、严要求与适宜性、可操作性相结合的原则。高起点即标准编制所涉及的原材料及产品技术指标，应不低于目前国内相关行业标准规定的限量指标；严要求即标准的编制应严格遵循标准化工作有关规定及相关法规的要求进行；适宜性既要充分考虑到本行业的发展现状与特点及对测试项目的设置与限量指标的控制，又要有一个适宜的范围与程度，从而提高标准贯彻实施的可操作性。

本文件依据GB/T 32326-2015工业固体废物综合利用技术评价导则等文件，在系统分析相似材料物理模拟实验原理的基础上，确定相似材料选择、操作步骤和结果表述等内容。标准注重科学原理与实践操作的配合应用，项目组系统收集了前人及行业内的有关研究资料，对煤基固废膏体充填相似材料的材料选取、操作步骤以及结果等规范内容进行了明确。同时，在试验方法上采用现行的国家标准和行业标准，以保证标准中技术指标的准确性和科学性。通过召开专家研讨会研究讨论了标准的主要内容，听取了意见和建议，修改、完善了编写提纲。按照编制原则和编写提纲，确定了标准的主要内容。

# 四、标准主要技术内容制定的说明

## 4.1 范围

本标准规定了多源煤基固废膏体充填相似材料模拟试验中充填体相似材料的测试原理与目的、测试仪器和设备、材料选择和准备、测试步骤和结果表述。

本标准适用于构建多源煤基固废膏体充填物理模拟实验中相似充填体的材料选择和测试。

## 4.2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18599-2020  一般固体废物储存和填埋污染控制标准

GBT1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 2611  试验机通用技术要求

GB/T 16491-2008  电子式万能试验机

GB/T 1596-2017  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 29162-2012 煤矸石分类

GB/T 37785-2019 烟气脱硫石膏

NB/T 51019–2014 固体充填材料压实特性测试方法

NB/T 51070–2017 煤矿膏体充填材料试验方法

## 4.3 术语和定义

本部分为执行本标准制定了专门的术语和对容易引起歧义的名词进行了定义。本文件涉及术语6个，术语及其定义的依据如下：

### 4.3.1 多源煤基固废 multi-source coal-based solid waste

源于煤矿、电厂、煤化工厂等煤炭产业链中产生的煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、炉底渣、气化渣等固体废弃物。

### 4.3.2 膏体充填材料  paste filling material

以煤矸石为粗骨料，脱硫石膏、气化渣、炉底渣为细骨料，粉煤灰和水泥为胶凝材料，按适当比例混合、搅拌均匀后充填到煤矿井下采空区，浆体状态流动性良好，养护一段时间后形成一定强度的复合材料。

### 4.3.3 相似充填材料 similar filling material

在物理模拟实验中，与膏体充填材料在压缩变形方面具有一定相似性的用于充填开采物理模型的混合材料。

### 4.3.4 相似常数 similarity constant

模型物理量同原型物理量之比，其中尺寸、时间、应力所对应的相似常数称为基本相似常数。

### 4.3.5 理论压缩曲线 theoretical compression curve

原型中所用充填材料的压缩应力数据按应力相似常数进行缩小后，与其应变绘制的压缩曲线，为模型中充填体相似材料的压缩曲线。

### 4.3.6 胶状材料 colloidal material

初期具有一定流动性且逐渐凝固变硬的无毒无害的凝胶状复合材料，包括硅凝胶、液体胶和环氧树脂胶。

## 4.5 测试设备和仪器

测试设备和仪器包括

压实容器直径应大于等于5倍膏体充填材料组份中的最大颗粒粒径，高径比符合NB/T 51019 – 2014标准中4（b）规定。

压力试验机的技术要求符合GB/T 2611或GB/T 16491-2008标准，要求精度为试验力0.01kN,位移0.01mm。

## 4.6 材料选择要求

4.6.1多源煤基固废材料组份中煤矸石的粒径小于等于15mm；气化渣和炉底渣的粒径小于等于2.5mm；粉煤灰、脱硫石膏粒径无要求。粉煤灰符合GB/T 1596-2017中的3.1定义。煤矸石符合GB/T 29162-2012中3.1定义。

4.6.2选用不同密度、硬度、变形性能和凝固时间的胶状材料作为物理模型膏体充填体相似材料组份。

4.6.3 多源煤基固废膏体充填材料初终凝时间与相似模拟材料在同等养护条件下符合时间相似常数，初终凝时间测试符合标准GBT1346-2011中8.3和8.4规定。

## 4.7 测试步骤

4.7.1 选用煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、炉底渣和气化渣细颗粒材料组成的多源煤基固废材料按照一定配比制成膏体充填材料，膏体充填材料制备步骤参照NB/T 51070–2017中4和5。

4.7.2 将终凝后的多源煤基固废膏体充填材料装入压实容器内进行压缩，装料高度为容器直径的1倍（确定倍数，给出参考标准），压力试验机采用力加载，加载速率为0.1kN/s,压缩测试步骤按照NB/T 51019 – 2014标准中6规定进行，获得加载压力和位移数据。

4.7.3 设置试验机压力数值达到0.01kN 后自动记录压力和位移，记录间隔 1.0s，压力记录精确至0.01kN，位移记录精确至0.01mm。

4.7.4 将终凝后的胶状材料装入压实容器，以0.01kN/s的力加载速率对胶状材料进行缓慢加载，加载至0.8-1.0 kN停止，获得胶状材料的加载压力和位移数据。

4.7.5 按照本标准7.2（b）步骤测试其余不同配比和不同压缩性能的胶状材料，测试数量根据实际情况进行，宜不小于10个。

## 4.8 结果表述

4.8.1将压缩测试获得的加载压力和位移数据换算成应力和应变，应力和应变的计算方法参照NB/T 51019 – 2014标准中7.1规定。

4.8.2 按照应力相似常数对原型膏体充填材料的压缩应力值进行等比缩小，以应力（MPa或kPa）为横坐标，应变为纵坐标绘制相似充填材料理论压缩曲线

4.8.3 将胶状材料压缩曲线与相似充填材料理论压缩曲线进行对照。

4.8.4 适用于物理模型的相似充填材料压缩曲线和理论压缩曲线在同一应力下的应变相差幅度应小于等于10%。否则按照7.2（b）步骤继续测试不同性能胶状材料，直至所测胶状材料与理论压缩曲线的趋势和应变数值相差幅度小于等于10%，此即为适用于物理模型的相似充填材料。

4.8.5 相似充填材料的理论压缩曲线和胶状材料的压缩曲线对比示例图如图1所示。

图1 材料压缩曲线对比示例图

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

该标准满足《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》和《中华人民共和国循环经济促进法》等法律法规的要求。该标准与现行相关法律、法规及实验测试标准具有很好的协调一致性和互补性。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

起草小组通过多种形式、多种渠道，进行了充分的沟通交流，在标准起草过程中没有出现重大的分歧意见。

# 七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准通过相似材料选择和测试，获得适用于充填开采相似材料模拟实验的充填体相似材料，以实现充填开采相似材料模拟试验中覆岩与充填体变形的准确性，具有较为适宜的技术规范及指导功能。

本标准具有系统性、全面性和技术指导性，与现行有关技术标准一起配套使用，共同作为充填开采相似材料物理模拟实验指导，对采用相似材料物理模拟实验科学研究充填采场覆岩变形下沉规律重要现实意义。因此，建议作为团体标准发布实施。

# 八、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的贯彻实施经济效益是显著的。本标准的贯彻对充填开采物理模拟实验的相似充填材料的选择节省了时间和财力，不仅为充填开采实验提供了依据，而且将产生良好研究效果。

为贯彻标准，建议标准发布后，由全国煤炭标准化技术委员会适时发布贯标的通知，并委托起草单位组织培训，切实推动这项标准的贯彻实施。建议自标准发布之日起3个月后实施，以便相关监督部门、技术机构提前做好准备。

# 九、废止现行有关标准的建议

无。

# 十、其他应予说明的事项

无。